Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра геологии

Г.А. Пономарева

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРЕРАБОТКИ РУД

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» в качестве методических указаний для студентов, обучающихся по программам высшего образования по специальности 21.05.02 Прикладная геология

Оренбург

2017

УДК 669.01(076.5)

ББК 34.3я7

П56

Рецензенты

доктор геолого-минералогических наук, профессор А.Я. Гаев

кандидат геолого-минералогических  наук, доцент Л.Д. Савинкова

Пономарева, Г.А.

П 56Основы технологии переработки руд: методические указания /

Г.А. Пономарева; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2017. – 35 с.

Методические указания предназначены для самостоятельной, контрольным и лабораторным работам студентов специальности 21.05.02 – Прикладная геология высших учебных заведений по дисциплине «Основы технологии переработки руд» и могут быть рекомендованы для студентов других геологических специальностей, а также для подготовки магистров, аспирантов кафедры геологии

УДК 669.01(076.5)

ББК 34.3я7

© Пономарева Г.А., 2017

© ОГУ, 2017

Содержание

Введение……………………………………………………………………….4

1 Общие методические указания....………………………………………….5

2 Рекомендуемая литература..………………………………………………..10

3 Контрольные вопросы, упражнения и задания   ……………………….....12

4 Тестовые задания…………………………………………………………....17

5 Дополнительные задания…………………………………………………...24

6 Самостоятельная работа……………………………………………………..29

7 Вопросы к экзамену (зачету)………………………………………………   31

Список использованных источников………………………………………...  35

Введение

Знание общих принципов, освоение теоретических основ технологии переработки рудного сырья, принципов его промышленной классификации, умения решать задачи, пользоваться монографической и справочной литературой позволят находить будущему специалисту оптимальные решения вопросов практики. Во многом этому помогут данные методические указания по дисциплине «Основы технологии переработки руд».

- Методические указания предназначены для лабораторных, контрольных и самостоятельной работ студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 21.05.02 – Прикладная геология. Написаны в соответствии с требованиями образовательного стандарта ФГОС ВО от 12.05.2016 № 548 и рабочей программы по дисциплине «Основы технологии переработки руд».

- Методические указания охватывают основные разделы курса «Основы технологии переработки руд» - основные компоненты и теоретические основы технологии переработки руд; металлургические процессы; технология переработки неметаллических руд, также приведены методические указания по видам работ и список литературы, рекомендованный рабочей программой дисциплины.

- Оценочные средства приведены для всех разделов дисциплины и включают в себя контрольные вопросы, контрольные работы по вариантам, упражнения, дополнительные индивидуальные и тестовые задания по темам и др., а также задания с использованием результатов авторских геохимических исследований различных типов месторождений полезных ископаемых Оренбургской области, полученных с применением собственных патентованных разработок (Патент № 2409810 РФ) [5-12, 16, 17].

Автор

1 Общие методические указания

Дисциплина «Основы технологии переработки руд» относится к базовой части учебного цикла, поэтому горный инженер должен обладать достаточными знаниями в области технологии переработки минерального сырья.

Изучение курса данной дисциплины должно способствовать развитию у студентов логического геологического и технологического мышления. В результате изучения курса студенты должны получить современное научное представление об основных принципах и теоретических основах технологии переработки рудного сырья;

- о современных крупномасштабных производствах, обуславливающих обмен веществ между человеком и окружающей средой;

- о требованиях промышленности к минеральному сырью;

- о технологиях переработки руд металлических и неметаллических полезных ископаемых;

- об общих схемах производства металлов, и неметаллических продуктов переработки минерального сырья;

- о новейших физико-химических методах изучения рудного сырья;

- о геологической деятельности человечества и мероприятиях по охране геологической среды.

Помимо общетеоретической подготовки, студенты должны получить практические навыки и обязаны знать:

- главные современные металлургические процессы производства цветных, черных, редких и благородных металлов; схемы технологические и химические переработки рудного сырья; геолого-промышленные типы месторождений металлических и неметаллических полезных ископаемых.

Практический компонент дисциплины состоит в готовности и умении применять полученные знания и навыки на практике:

- уметь читать принципиальные схемы производств;

- выделять геолого-промышленные типы месторождений металлических и неметаллических полезных ископаемых;

- понимать общие схемы производства металлов, удобрений, и других видов продуктов переработки рудного сырья;

- иметь навыки определения физико-химических свойств руд; возможных восстановителей.

- уметь составлять уравнения химических реакций, отражающих теоретические основы технологии переработки руд.

Важный вид учебных занятий для студентов очной и заочной форм обучения это – самостоятельная работа над учебным материалом. По курсу «Основы технологии переработки руд» она слагается из следующих элементов: изучение материала по учебникам и учебным пособиям; выполнение лабораторных работ; индивидуальные консультации очные и письменные; посещение лекций; выполнение и защита лабораторных работ; тестирование; выполнение и защита контрольных заданий как итоговых, так и промежуточных; сдача зачета или экзамена по всему курсу.

Работа с книгой. Изучать курс рекомендуется по темам, предварительно ознакомившись с каждой из них по программе (расположение материала курса в программе и в книге может не совпадать). Изучая курс, пользуйтесь и предметным указателем в конце книги. При первом чтении не задерживайтесь на наиболее сложных вопросах, детальном изучении геологических карт и схем; старайтесь получить общее представление об излагаемых вопросах, а также отмечайте трудные или неясные места. Внимательно прочитайте текст, напечатанный особым шрифтом. При повторном изучении темы усвойте все теоретические положения, определения, новые термины, а также попытайтесь сопоставить новый материал с изученным ранее: строением и свойствами атомов, химические классификации элементов и простых веществ; способами получения металлов из их соединений, их ассоциации, реакции восстановления-окисления, получение важных неорганических веществ, геолого-промышленные типы месторождений и др. Вникайте в сущность того или иного вопроса, а не пытайтесь запомнить отдельные факты и явления. Изучение любого вопроса на уровне сущности, а не на уровне отдельных явлений способствует более глубокому и прочному усвоению материала, а также формированию развитой интеллектуальной установки на понимание. Чтобы лучше запомнить и усвоить изучаемый материал, надо обязательно иметь рабочую тетрадь и заносить в нее определения, уравнения реакций к химическим схемам, условия их протекания, формулы химической кинетики, условия смещения химического равновесия, термодинамические расчеты, новые незнакомые термины и названия, технологические схемы и т.д. Во всех случаях, когда материал поддается систематизации, составляйте графики, схемы, таблицы, диаграммы. Они очень облегчают запоминание и уменьшают объем конспектируемого материала. Пока тот или иной раздел не усвоен, переходить к изучению новых разделов не следует. Краткий конспект курса будет полезен при повторении материала в период подготовки к итоговому контролю – зачету или экзамену. Изучение курса должно обязательно сопровождаться выполнением упражнений и решением задач, тестирования, так как это – один из лучших методов прочного усвоения, что в конечном итоге приводит к расширению и углублению знаний по дисциплине, а также к установлению межпредметных связей с другими специальными дисциплинами геологического профиля.

Лекции. В помощь студентам читаются лекции по важнейшим разделам курса. Для студентов заочной формы обучения лекции читаются в период установочной сессии. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой курса. Главной задачей каждой лекции является показ сущности темы и анализ ее основных положений. На первой лекции до студентов доводят структуру курса и его разделы, а в дальнейшем указывается начало каждого раздела, суть и его задачи, а закончив изложение, подводится итог по этому разделу, чтобы связать его со следующим, для закрепления знаний может проводиться тестирование и устный опрос, а также выполнение заданий и упражнений.

Лабораторные работы. Для глубокого изучения курса, основанного на эксперименте, необходимо выполнить лабораторные работы. Для проведения лабораторного практикума предназначена специализированная лаборатория. Лаборатория оснащена современным оборудованием: атомно-абсорбционным спектрометром МГА-915, минерализатором, муфельной печью и сушильным шкафом, аналитическим оборудованием, а также картографическим материалом, в том числе и Оренбургской области, обеспечивающими проведения занятий по курсу дисциплины. Так же на кафедре имеется геологический музей, в котором подобраны и систематические коллекции металлических, неметаллических, горючих полезных ископаемых, строительных материалов, поделочных, ювелирных камней. Лабораторные работы – важнейшая составная часть курса дисциплины «Основы технологии переработки руд». Для их выполнения студенту необходимо перед каждым лабораторным занятием ознакомиться с картографической продукцией, изучить соответствующий раздел учебного пособия, конспекта лекций и описание лабораторной работы. Студенты должны научиться ясно и точно описывать проведенные ими лабораторные работы. Для этого по каждой работе, выполненной в лаборатории, они составляют отчет, который заносится в рабочий журнал. Форма ведения рабочего журнала предлагается преподавателем. Перед тем как приступить к выполнению работы, следует внимательно изучить методические указания, по которым будет проводиться работа и обратить внимание на вопросы, вызывающие затруднение. В рабочем журнале указываются дата, тема и цель лабораторной работы, делаются необходимые зарисовки, уравнения реакций, приводятся соответствующие расчеты, схемы или анализируются выданные преподавателем, обрабатываются результаты. В конце работы делается теоретический вывод. Описание лабораторной работы ведется в процессе ее выполнения или сразу же после окончания.

Контрольные задания. В процессе изучения курса «Основы технологии переработки руд» студент должен выполнить контрольную работу (для студентов заочной формы обучения). К выполнению контрольной работы можно приступать только тогда, когда будет изучена определенная часть курса и тщательно разработаны решения на поставленные вопросы к соответствующим темам контрольных заданий.

Выполненная контрольная работа должна соответствовать следующим требованиям:

- контрольная работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и представлена на рецензию в срок, установленный графиком;

- для замечаний рецензента надо оставлять широкие поля; номера и содержания вопросов переписывать в том порядке, в каком они указаны в задании;

- работы должны содержать номер варианта быть датированы на титульном листе и отмечены в деканате;

- перед ответом на вопрос должно быть полностью приведено условие;

- ответы на вопросы и упражнения следует сопровождать необходимыми уравнениями реакций, схемами, подробными расчетами и пояснениями к ним. Необходимо четко формулировать выводы, раскрывающие содержание поставленных заданий;

- решение задач и ответы на теоретические вопросы должны быть коротко, но четко обоснованы, за исключением тех случаев, когда по существу вопроса такая мотивировка не требуется;

- в конце работы следует привести список используемой литературы (автор, название учебника, выходные данные и т.д.).

Если контрольная работа не зачтена, ее надо будет выполнить второй раз в соответствии с указаниями рецензента и представить на повторное рецензирование вместе с незачтенной работой. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, преподавателем не рецензируется и не зачитывается.

Зачет или экзамен. Выполнив лабораторный практикум и защитив контрольные работы в установленном порядке, студенты сдают экзамен или зачет. Студенты, допущенные к итоговой аттестации, предъявляют лабораторный журнал с пометкой преподавателя о выполнении всех работ, предусмотренных учебным планом.

2 Рекомендуемая литература

- 5.1 Основная литература

1 Соколов, Р.С. Химическая технология: учебное пособие / Р.С. Соколов. В 2 т. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.

2 Пономарева, Г.А. Лабораторные методы исследования минерального сырья. Физико-химические методы исследования: учебное пособие / П.В. Панкратьев, Г.А. Пономарева. – Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2008. – 177 с.

3 Пономарева, Г.А. Задачник по общей химии металлов: учебное пособие / А.А. Горохов, Г.А. Пономарева. – Оренбург: ГОУ ОГУ,  2005. – 190 с.

- 5.2 Дополнительная литература

1 Месторождения металлических полезных ископаемых: учебник для вузов / В.В. Авдонин [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический проект: Трикста, 2005. – 720 с.

2 Ключников, Н.Г. Практические занятия по химической технологии: учебное пособие / Н.Г. Ключников. Изд. 4-е, перераб. - М.: «Просвещение», 1978. - 223 с.

3 Решетников, П.А. Сборник примеров и задач по основам химической технологии / П.А. Решетников, Н.Я. Логинов. - М.: «Просвещение», 1973. – 207 с.

4 Бентониты и бентонитоподобные глины. Классификация, особенности состава, физико-химические и технологические свойства / Т.З. Лыгина [и др.] – Казань: ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», 2005. – 72 с.

5 Исследование баритовых руд комплексом физико-химических методов (методические рекомендации) / Т.З. Лыгина [и др.] – М.: [б.и.]; 2004. – 79 с.

6 Фосфатные руды России: классификация, особенности состава и строения / М.И. Карпова [и др.]. – Казань: «ЦНИИгеолнеруд», 2005. – 226 с.

7 Дытнерский, Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: учебное пособие: в 2 т. / Ю.И. Дытнерский. – М.: Химия, 2002. Ч.1 Теоретические основы процессов химической технологии. Гидромеханические и тепловые процессы и аппараты. – 400 с.

8 Пономарева, Г.А. Основы геологии угля и горючих сланцев (учебное пособие) / Г.А. Пономарева; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2015. – 120 с.

9 Пономарева, Г.А. Поиски, разведка и геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых: учебное пособие / Г.А. Пономарева, В.П. Лощинин. – Оренбург: ОГУ, 2015. – 102 с.

10 Пономарева, Г.А. Углеводороды нефти и газа: физико-химические свойства (учебное пособие) / Г.А. Пономарева; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2016. – 98 с.

11 Пономарева, Г.А. Органические соединения нефти и газа: методические указания / Г.А. Пономарева. Зарегистрирована в УМО УМУ № 13П05302015 от 09.06.2015. - Оренбург: ОГУ, 2015. - 39 с.

12 Пономарева, Г.А. Геологии угля и горючих сланцев (методические указания) / Г.А. Пономарева; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2016. – 40 с.

13 Пономарева, Г.А. Атомно-абсорбционная спектрометрия: методические указания / Г.А. Пономарева. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2012.- 17 с.

- Интернет-ресурсы

1 Санкт-Петербургский государственный университет. Геологический факультет: справ.-информ. интернет-портал. - Режим доступа : http://geology.py.ru/. - Загл. с экрана.

2 Научно-исследовательский центр «Югранефтегаз»: НИЦ «Югранефтегаз». - Режим доступа: http:// geochemistry.ru/.

3 Электронные образовательные ресурсы (100% доступ ко всем ресурсам электронно-библиотечных систем) ЭБС IPRbooks. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru

4 Электронная библиотека Нефть-газ. - Режим доступа: http://www.oglib.ru

- 5 Сайт о цветных камнях и минералах: справ.-информ. интернет-портал . - Режим доступа:http://Geo RUS.ru/

6 Учебные и научные материалы по геологии: справ.-информ. интернет-портал . - Режим доступа: http://geo.web.ru/

7 Информационно-справочный сайт по основным разделам геологии: справ.-информ. интернет-портал . - Режим доступа: http://geohit.ru/

8 Геологический мир: справ.-информ. интернет-портал. - Режим доступа: http://geologiya.ucoz.ru/

Студентам также рекомендуется использовать периодическую литературу специального направления.

3 Контрольные вопросы и упражнения, задания

1 Основные компоненты и теоретические основы технологии переработки руд

- Предмет химической технологии. Основные задачи химической технологии.

- Дать определение понятий «технологический процесс» и «технологическая схема производства». Типы технологических процессов и схем.

- Раскрыть научные основы химической технологии.

- Назовите важнейшие научные принципы химической технологии.

- Раскрыть сущность принципа противотока и принципа непрерывности технологических процессов.

- В чем сущность принципа комплексной механизации и автоматизации технологических процессов? Назвать основные аппараты автоматизации технологических процессов.

- Назвать основные направления в решении проблемы химического сырья.

- Указать основные методы обогащения сырья. На чем основан флотационный метод обогащения сырья? Сущность метода и области его применения.

- Назвать важнейшие экономические показатели процесса флотации. Дать их определение.

- Привести примеры комплексного использования сырья и отходов производства в химической и других отраслях промышленности.

Раздел 2 Металлургические процессы

- На каких свойствах металлов основано широкое использование их?

- Приведите промышленную классификацию металлов.

- Какие виды природного ископаемого сырья относятся к металлическим рудам?

- Что такое металлоносность рудного месторождения?

- Приведите общую схему производства металлов из руд.

- Укажите особенности гидрометаллургического, гидроэлектрометал-лургического, пирометаллургического и электропирометаллургического методов восстановления металлов из их соединений.

- Чем определяются принципиальная возможность и полнота протекания процесса восстановления металлов из руд?

8. Укажите, какие виды промышленных типов полезных ископаемых могут быть связаны с формациями на рисунке 1?

Рисунок 1- Латеральный ряд визейско-среднекаменноугольных формаций Южного Урала и Приуралья (В.М. Цейслер, 1992)

9. В каких модификациях может существовать металлическое железо?

10. В чем различие свойств α- и γ-модификаций железа и какое значение это имеет для производства?

11. Чем отличаются стали от чугунов?

12. Какие стали называются легированными?

13. Какие превращения происходят в системе «железо—углерод» при затвердевании расплава и последующем охлаждении?

14. Перечислите основные виды промышленных железных руд.

Раздел 3 Технология переработки неметаллических руд

- Перечислите основные элементы, входящие в состав растительных тканей и укажите их роль для жизнедеятельности растений.

- Чем вызвана необходимость введения в почву минеральных удобрений (МУ) на современном этапе земледелия?

- Приведите классификацию современных минеральных удобрений.

- Какие существуют способы выражения содержания питательных веществ в минеральных удобрениях?

- Укажите основные типовые процессы солевой технологии, используемые в производстве минеральных удобрений и приведите примеры.

- Чем отличается физическое растворение от химического?

- Чем отличается политермическая кристаллизация от изотермической? Приведите примеры.

Итоговым контролем по дисциплине «Основы технологии переработки руд» для студентов очно-заочного обучения по направлению подготовки 21.05.02 – Прикладная геология предусмотрено выполнение контрольной работы, задания которой могут быть использованы и для текущего контроля знаний у студентов очной формы обучения.

Контрольная работа по дисциплине «Основы технологии переработки руд» состоит из двух разделов:

1 Теоретический раздел. Методы, применяемые при исследовании минерального сырья

1.1 Атомно-эмиссионный анализ

1.2 Атомно-абсорбционный анализ

1.3 Рентгенофлуоресцентный анализ

1.4 Масс-спектрометрия

1.5 Нейтронно-активационный анализ

1.6 Рентгеноструктурный анализ

1.7 Электронография

1.8 Электронная  микроскопия

1.9 Электронно-зондовый микроанализ

1.10 Термический анализ

1.11 Инфракрасная спектроскопия

1.12 Люминесцентная спектроскопия

При подготовке материала по первому разделу следует придерживаться следующего плана:

1 Физические основы метода

2 Приборы и аппаратура

3 Применение

2 Практический раздел. Получение простых веществ восстановлением оксидов. Получение металлов и сплавов металлотермическим методом

Ко второму разделу контрольного задания варианты приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Состав смеси оксидов при алюминотермическом получении сплавов, выход сплава и номера вариантов

| № Вариан-та | Состав шихты | Выход сплава, г | № Вариан-та | Состав шихты | Выход сплава, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 % Fe2O3+89 % Сг2O3 | 9,15* | 7 | 40 % Fe2O3+60 % Сг2O3 | 8,95 |
| 2 | 17 % Fe2O3+83 % Сг2O3 | 8,92 | 8 | 27 % Fe2O3+73 % Сг2O3 | 10,07 |
| 3 | 57 % Fe2O3+43 % Сг2O3 | 10,01 | 9 | 47 % Fe2O3+53 % Сг2O3 | 9,12 |
| 4 | 25 % Fe2O3+75 % Сг2O3 | 8,86 | 10 | 60 % Fe2O3+40 % Сг2O3 | 8,96 |
| 5 | 50 % Fe2O3+50 % Сг2O3 | 9,25 | 11 | 65 % Fe2O3+35 % Сг2O3 | 10,21 |
| 6 | 55 % Fe2O3+45 % Сг2O3 | 9,18 | 12 | 35 % Fe2O3+65 % Сг2O3 | 12,90 |
| Масса сплава для всех вариантов равна 20 г * Цифры взяты условно |  |  |  |  |  |

Задание:

1 Рассчитайте массу оксидов из расчета, что масса смеси составляет 20 г

2 Рассчитайте массу алюминия, необходимую для восстановления металлов из их оксидов. Число граммов алюминия рассчитывают в соответствии с уравнениями реакций.

3 Вычислите массу сплава, получаемую теоретически.

4 Определите выход сплава в процентах от теоретически возможного.

Варианты контрольных заданий для студентов приведены соответственно первому разделу. Номер варианта для каждого студента соответствует его порядковому номеру в списке группы, который имеется в деканате. Ко второму разделу контрольного задания варианты приведены в таблице 1.

4 Тестовые задания

Тестовые задания приведены по темам. Темы соответствуют разделам дисциплине, согласно рабочей программе.

Раздел 1 Основные компоненты и теоретические основы технологии переработки руд

1 В соответствии с промышленной классификацией металлы делятся на

- черные;

- цветные;

- тяжелые;

- легкие.

2 К черным относятся

- золото и серебро;

- медь;

- железо и его сплавы;

- марганец и хром.

3 Горная порода, называется горная порода, содержащая в своем составе один или несколько металлов в таких соединениях, количествах и концентрациях, при которых возможно и целесообразно их извлечение при современном уровне обогатительной и металлургической техники

- металлической рудой;

- рудой;

- полезным компонентом;

- продуктивным парагенезисом.

4 Понятие «руда» имеет смысл

- геологический;

- технический;

-  экономический;

- все перечисленные.

5 Металлические руды классифицируются по следующим признакам:

- по качеству и количеству металла;

- по числу содержащихся в руде металлов;

- по содержанию металла;

- по форме нахождения металла.

6 По форме нахождения металла руды делятся на:

- самородные, содержащие металлы в свободном состоянии;

- окисленные, в которых металлы присутствуют в форме различных кислородных соединений (оксидов МеОn, гидроксидов Ме(ОН)n, солей многоосновных кислородных кислот МеМе nО n, МеЭОп);

- сульфидные, содержащие сульфиды (MeS) и полисульфиды (MeSn) металлов;

- галогенидные, в которых содержатся соли галогенводородных кислот (МеГn).

7 Для металлических руд различают также:

- запасы, то есть выявленные количества руды, для которых известны метод и стоимость извлечения из них металла;

- потенциальные ресурсы, то есть количества руды, расположение и метод добычи которых неизвестен.

8 В химической технологии подбираются оптимальные концентрации реагирующих веществ, температура, давление, катализаторы, скорость потока и т.д. Теоретической основой для выбора оптимальных условий является принцип

- В.И. Вернадскова;

- Ле Шателье;

- Вант-Гоффа;

- Бугера-Ламберта-Бера.

9 По принципу осуществления производственного процесса во времени технологические схемы делятся на:

- периодические, в которых весь процесс и каждая стадия производства протекают с перерывами;

- непрерывные, в которых подача сырья, отбор продукта и весь процесс производства осуществляется непрерывно;

- комбинированные, представляющие собой сочетание непрерывного и периодического процессов.

10 По принципу взаимного перемещения реагирующих веществ или тепловых потоков процессы делятся на:

- прямоточные, или параллельноточные, с движением реагирующих веществ или тепловых потоков в одном направлении;

- противоточные, с движением реагирующих веществ или тепловых потоков навстречу друг другу;

- перекрестные, характеризующиеся движением потоков под тем или иным углом друг к другу.

Раздел 2 Металлургические процессы

1 В общем случае металлургический процесс включает стадии:

- подготовка руды — превращение ее в состояние, обеспечивающее извлечение из руды металла;

- восстановление химического соединения, в виде которого металл содержится в руде, до свободного металла;

- вторичная обработка полученного металла.

2 В соответствии с методом технологические процессы подготовки руды подразделяются на

- пирометаллургические;

- гидрометаллургические.

3 Пирометаллургические процессы проводятся при высоких температурах с полным или частичным расплавлением руды. К ним относят:

- обжиг — процесс, проводимый при высокой (500—1200 С) температуре в твердой фазе с целью изменения химического состава руды;

- восстановительная плавка — процесс восстановления оксидов металлов при температурах, обеспечивающих полное расплавление руды;

- выщелачивание — процесс перевода в жидкую фазу (раствор) извлекаемых из руды соединений металлов при воздействии на нее растворителей;

- дистилляция — процесс испарения перерабатываемого вещества с целью разделения его компонентов на основе их различной летучести.

4 Наиболее распространенным гидрометаллургическим процессом является

- обжиг — процесс, проводимый при высокой (500—1200 С) температуре в твердой фазе с целью изменения химического состава руды;

- восстановительная плавка — процесс восстановления оксидов металлов при температурах, обеспечивающих полное расплавление руды;

- выщелачивание — процесс перевода в жидкую фазу (раствор) извлекаемых из руды соединений металлов при воздействии на нее растворителей

- дистилляция — процесс испарения перерабатываемого вещества с целью разделения его компонентов на основе их различной летучести.

5 Восстановление химическими восстановителями из водных растворов, например:

CuSO4 + Zn = Сu + ZnSO4

называется

- гидрометаллургическое восстановление;

- пирометаллургическое восстановление;

- электрогидрометаллургическое восстановление;

- электропирометаллургическое восстановление.

6 Восстановление химическими восстановителями при высокой температуре из расплавов или твердой фазы, например:

FeO + CO = Fe + CO2

называется

- гидрометаллургическое восстановление;

- пирометаллургическое восстановление;

- электрогидрометаллургическое восстановление;

- электропирометаллургическое восстановление.

7 Восстановление электрическим током из водных растворов, например:

CuSO4 + 2ē → Сu + SO4 – 2

называется

- гидрометаллургическое восстановление;

- пирометаллургическое восстановление;

- электрогидрометаллургическое восстановление;

- электропирометаллургическое восстановление.

8 Восстановление электрическим током при высокой температуре из расплавов, например:

Al2O3 + 6 ē→ 2Al + 3О – 2

называется

- гидрометаллургическое восстановление;

- пирометаллургическое восстановление;

- электрогидрометаллургическое восстановление;

- электропирометаллургическое восстановление.

9 Металлы восстанавливают

- водородом;

- оксидом углерода (II);

- металлами (металлотермия);

- углеродом;

- всеми перечисленными.

10 Принципиальная возможность процесса восстановления определяется условием

- ∆G<0;

- ∆G=0;

- ∆G>0;

- 0<∆G<10.

Раздел 3 Технология переработки неметаллических руд

1 Один из основных многотоннажных продуктов химической промышленности это –

- серная кислота;

- железо и его сплавы;

- производство азотных удобрений;

- производство фосфорных удобрений.

2 В настоящее время практически вся серная кислота производится

- сухой перегонкой сульфата железа;

- контактным методом;

- нагреванием смеси серы и нитрата калия с последующим поглощением оксида серы (VI) водой.

3 Большие масштабы производства серной кислоты особенно остро ставят проблему его совершенствования. Здесь можно выделить следующие основные направления:

- расширение сырьевой базы за счет использования отходящих газов котельных теплоэлектроцентралей и различных производств;

- повышение единичной мощности установок. Увеличение мощности в два-три раза снижает себестоимость продукции на 25—30 %;

- интенсификация процесса обжига сырья путем использования кислорода или воздуха, обогащенного кислородом. Это уменьшает объем газа, проходящего через аппаратуру и повышает ее производительность;

- повышение давления в процессе, что способствует увеличению интенсивности работы основной аппаратуры;

- применение новых катализаторов с повышенной активностью и низкой температурой зажигания;

- повышение концентрации оксида серы (IV) в печном газе, подаваемом на контактирование.

4 Соли и другие неорганические природные или полученные промышленным путем вещества, содержащие в своем составе элементы, необходимые для питания растений и улучшения плодородия почвы, используемые с целью получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур это -

- производство азотных удобрений;

- производство фосфорных удобрений.

- минеральные удобрения;

- биогены.

5 В образовании тканей растения, в его росте и развитии принимают участие около семидесяти элементов это - :

- элементы органогены (углерод, водород, кислород, азот);

- зольные элементы (фосфор, калий, кальций, магний, сера);

- микроэлементы (бор, молибден, медь, цинк, кобальт);

- элементы, входящие в состав хлорофилла и различных ферментов (железо, марганец);

- все перечисленные.

6 Важнейшее значение для питания растений имеют

- азот;

- фосфор;

- калий;

- все перечисленные.

7 Ассортимент выпускаемых промышленностью минеральных удобрений весьма многообразен. Они классифицируются

- по природе питательного элемента;

- по содержанию и числу питательных элементов;

- по способам получения;

-по свойствам.

- Используемое для производства минеральных удобрений сырье:

- природное минеральное (апатиты, фосфориты, сильвинит, каряалит);

- атмосфера (азот воздуха);

- продукты и полупродукты химической и других отраслей промышленности (минеральные кислоты, щелочи, сода);

- отходы других производств (фосфатные шлаки).

9 Переработка минерального сырья в соли (и в минеральные удобрения) может идти путем

- его высокотемпературной обработки;

- «мокрым» путем в жидких средах и суспензиях.

10 Обычные процессы подготовки сырья к переработке

- измельчение;

- классификация;

- обогащение;

- сушка.

5 Дополнительные задания

Раздел 1 Основные компоненты и теоретические основы технологии переработки руд

1 Дайте определение понятиям: сырье, полупродукт, побочный продукт. Приведите примеры из известных производств.

2 Почему рациональное использование сырья имеет особое значение для химической промышленности? Подтвердите это примерами.

3 Приведите классификацию ресурсов химического сырья.

4 Чем измеряется скорость исчерпания запасов сырья?

5 Перечислите основные направления рационального использования сырья.

6 Что такое рециркуляция сырья и как она влияет на время исчерпания его ресурсов?

7 Из каких основных операций состоит подготовка химического сырья к переработке?

8 Что является целью обогащения сырья и от чего зависит выбор метода обогащения?

9 Перечислите количественные показатели процесса обогащения и дайте им определение.

10 В каком количестве вещества Na2SO4 содержится: а) натрия массой 24 г; б) серы массой 96 г; в) кислорода массой 128 г?

12 Сколько граммов железа находится в 5 моль: а) Fe2O3; б) Fe(OH)2; в) FeSO4?

13 Руда имеет следующий состав: Fe2О3 (массовая доля 80 %), FeS2 (10 %), FeAsS (10 %). Сколько железа содержится в руде массой 100 кг?

Раздел 2 Металлургические процессы

1 Сколько тонн железной руды потребуется для выплавки 1000 т передельного чугуна, содержащего 92,5 % железа? По аналитическим данным, железа в руде 62 %. Ответ. 1492 т.

2 Сколько тонн руды (Fe2Оз), кокса и флюса (СаСОз) потребуется для выплавки 1500 т литейного чугуна, содержащего 94,1 % Fe? Шихта для выплавки чугуна содержит 62,5 % руды, 25 % кокса и 12,5 % флюса. Железа в руде 58 %.

Ответ. Руды 2433,6 т; кокса 973,4 т; флюса 486,7 т.

3 Рассчитать, какое количество железной руды, кокса и флюса в тоннах потребуется для приготовления шихты, чтобы полностью загрузить доменную печь, полезный объем которой 3000 м3. Состав шихты для выплавки чугуна: руды 62,5 %, кокса в 2,5 раза меньше, чем руды, и флюса (СаСО3) в 2 раза меньше, чем кокса. Ответ. Железной руды 5067,5 т; кокса 2027,0 т; флюса 1013,5 т.

4 При обогащении 6 т руды, содержащей 2 % цинка, получено 350 кг концентрата, содержащего 25 % цинка. Определить выход концентрата, степень извлечения цинка и степень концентрации. Ответ. Выход концентрата - 5,8 %; степень извлечения цинка - 72,9 %; степень концентрации - 12,5 раза.

5 При флотации свинцовой руды, содержащей 1,3 % свинца, получено 380 кг концентрата, содержащего 18 % свинца, выход концентрата равен 5,5 %. Определить количество флотируемой руды, степень извлечения свинца и степень обогащения. Ответ. Количество флотируемой руды - 6909 кг; степень увлечения свинца - 76,2 %; степень обогащения - 13,8 раза.

6 При обогащении 10 т медной сульфидной руды, содержащей 1,5 % меди, получено 400 кг концентрата, содержащего 30 % меди. Определите степень извлечения меди и степень ее концентрации. Ответ. Степень извлечения меди – 80 %, степень концентрации в 20 раз.

7 При флотации 5 т цинковой руды, содержащей 3 % цинка, получено 340 кг концентрата, содержащего 22 % цинка. Определите выход концентрата, степень извлечения цинка и степень концентрации. Ответ. Выход концентрата - 6,8 %, степень извлечения цинка – 48 %, степень концентрации - 7,3 раза.

8 Можно ли получить железо восстановлением водородом магнетита, Fe3O4, с образованием водяного пара при стандартных состояниях всех веществ и 298 К? Определите области температур, при которых этот процесс может протекать самопроизвольно при стандартных состояниях всех веществ.

9 Можно ли получить железо восстановлением магнетита углеродом с образованием СО2 при 298 К и стандартных состояниях всех веществ? Определите области температур, при которых этот процесс может протекать самопроизвольно при стандартных состояниях всех веществ.

10 Можно ли получить хром восстановлением Cr2O3 водородом с образованием водяного пара при стандартных состояниях всех веществ и при 298 К? При каких температурах этот процесс может протекать самопроизвольно при стандартных состояниях всех веществ?

11 Можно ли получить железо восстановлением монооксидом углерода при стандартных состояниях всех веществ и 298 К? При каких температурах этот процесс может протекать самопроизвольно?

12 Можно ли получить железо восстановлением Fe2O3 алюминием при 298 К?

13 Имеется ли область температур, при которых возможна самопроизвольная реакция восстановления оксида магния алюминием?

14 Напишите уравнения реакций калия с водой, серной и азотной кислотами. Опасны ли эти реакции и почему?

15 Почему бериллий устойчив, а кальций неустойчив на воздухе?

16 Почему титан, стандартный потенциал которого значительно отрицательнее стандартного потенциала цинка, не растворяется в разбавленной серной кислоте, в то время как цинк хорошо растворим в этой кислоте.

17 Как вы можете объяснить существование в природе самородного золота и отсутствие самородной меди?

18 Почему платина не растворяется в соляной и азотной кислотах, но растворяется в их смеси («царской» водке)?

19 При обогащении 8,0 т медной (сульфидной) руды, содержащей 1,6 % меди, получено 400 кг концентрата, содержащего 24 % меди. Определить степень извлечения меди и степень концентрации. Ответ. Степень извлечения меди – 75 %; степень концентрации - 15 раз.

Раздел 3 Технология переработки неметаллических руд

1 Сколько нужно взять кальцинированной соды, мела и кварцевого песка для производства 100 кг оконного стекла состава Na20*Ca0*6Si02? Ответ. 22,2 кг Na2CO3; 20,9 кг СаСО3; 75,3 кг SiO2.

2 Сколько нужно взять поташа, содержащего 80 % К2СО3, мела, содержащего 90 % СаСО3, и песка, содержащего 95 % SiO2, для получения 300 кг стекла состава: K2O * CaO * 6SiO2? Ответ. 101,4 кг поташа; 65,3 кг мела; 222,9 кг песка.

3 Получен портландцемент следующего химического состава: СаО -65 %, SiO2 – 25 %, Аl2O3 - 5,5 %, Fe2O3 - 1,5 %, MgO - 0,5 %, прочие примеси — 2,5 %. Каков был состав шихты по СаСО3 и глине для производства 1 т цемента данного состава? Цемент получен путем обжига шихты, содержащей известняк (состав: 95,1 % СаСО3, 1,5 % MgCO3 и 3,4 % пустой породы) и глину (состав: 50 % SiO2, 36,6 % А12O3, l,9 % Fe2O3 и 11,5 % Н2O). Ответ. Состав шихты:	известняк - 1220,56 кг; глина - 500 кг.

4 При смешивании портландцемента с водой трехкальциевый силикат, или алит, 3CaO * SiO2 которого в цементе 60 %, гидролитически диссоциирует с образованием гидроокиси кальция Са(ОН)2 и гидросиликата кальция YCaO * SiO2 * mH2O:

ЗСаО * SiO2 + nH2O→ХСа (ОН)2+YCaO * SiO2 * mH2O.

Определите, какое количество воды (в кг) потребуется для гидратации алита, содержащегося в 1 т цемента, при Х=2, Y= 1, m=3. Ответ. 155,2 кг.

5 Какое количество каменного угля подвергли коксованию, если получено 130 т бензола, 36 т толуола и 8 т ксилола? Какое количество сульфата аммония при этом получено? Выход сырого бензола составляет 1,2 %, сульфата аммония - 1,3 %. Из сырого бензола получают 65 % бензола, 18 % толуола и 4 % ксилола. Потери сульфата аммония составляют 3 %. Ответ. Коксованию подвергли 16666,7 т каменного угля, при этом получено 210,2 т (NH4)2SO4.

6 Современные коксовые батареи состоят из 75 камер, производительность каждой камеры 30 т кокса в сутки. Рассчитать: а) годовой (на 365 дней) расход каменного угля; б) количество полученного кокса в сутки; в) коксового газа (в нм3/сут); г) каменноугольной смолы (в т/сут), если выход продуктов коксования составляет: кокса – 75 %, каменноугольной смолы – 4 % (от количества загруженного угля) и коксового газа - 315 нм3 на 1 т угля. Ответ. Годовой расход каменного угля 1092,3 тыс. т; кокса получают 2244 т/сут, коксового газа - 943*103нм3/сут, каменноугольной смолы - 120 т/сут.

7 Укажите названия промышленных типов месторождений полезных ископаемых, указанные в таблице, с выделением главных полезных компонентов и попутных, запасы которых подлежат учету. Рассчитайте статистические параметры геохимических данных металлоносности указанных месторождений полезных ископаемых Оренбургской области по данным автора (таблица 2).

Таблица 2 – Содержание благородных металлов, кобальта и никеля в месторождениях полезных ископаемых Оренбургской области, полученные методом атомно-абсорбционной спектрометрии, мг/т (по данным работ автора [5-12, 16, 17])

| Месторождение | Au | Ag | Pd | Pt | Co | Ni, г/т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефть месторождений Бузулукской впадины (15) | 1-153 | 0,1-90 | 1-51 | 2-102 | 1-63 | 3,68-79,87 |
| Тюльганское буроугольное (4)* | 2-4 | 189-462 | 0,19 | 2-6 | 170-470 | 33,00-26,05 |
| Гайское медноколчеданное | 17-2560 | 13-4910 | 0,2-70 | 2-20 | - | - |
| Аккаргинское хромитов | 5-169 | 0,6-108 | 9-960 | 14-2150 | - | - |
| Каргалинское медистых песчаников | 26-1019 | 266-3227 | 4-327 | 8-245 | - | - |
| П р и м е ч а н и е - Приведены минимальные и максимальные содержания, в скобках указано число проанализированных образцов |  |  |  |  |  |  |

6  Самостоятельная работа

Программой дисциплины предусмотрено:

- самостоятельное изучение разделов (методы количественного определения минерального состава, системы мер и некоторые параметры химико-технологических процессов, технико-экономические показатели химических производств, химическое производство в системе антропогенной деятельности, каталитические процессы, контактные аппараты, история развития производства минеральных удобрений);

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий);

- подготовка к лабораторным занятиям;

- подготовка к рубежному контролю и т.п.)

При самостоятельной работе студентам следует руководствоваться п.1 настоящих методических указаний по видам работ. При самостоятельном изучении теоретических вопросов, необходимо использовать рекомендованную по дисциплине литературу (п. 2).

При подготовке к лабораторным работам необходимо помнить, что проверка выполнения работ осуществляется путем опросов студентов по темам и ответов на задания тестового контроля, предъявлением оформленных материалов лабораторной работы. В ходе лабораторных занятий и на консультациях преподаватель проверяет уровень выполнения лабораторных работ и готовность к защите лабораторных работ каждым студентом.

Подготовка к рубежному контролю (модулю 1 и модулю 2) предусмотрена как во время аудиторной работы, так и вне ее. На лекциях и на лабораторных занятиях ведущий преподаватель по каждой теме перечисляет разделы, параграфы и страницы учебно-методических материалов и справочной литературы, которые будут предъявлены на контроль. На консультациях и на лабораторных занятиях преподаватель проверяет полноту выполнения лабораторных работ, согласно установленному плану, проводит опрос, защиту оформленных работ, предлагает выполнить упражнения, тестирование и прочие формы контроля пройденного материала. Это является необходимым для получения допуска к итоговой аттестации - экзамену.

7 Вопросы к экзамену

Раздел I Основные компоненты и теоретические основы технологии переработки руд

1 Производственная деятельность человека и ресурсы планеты.

2 Реакция окружающей среды на антропогенную деятельность человека.

3 Материальное производство и его организация.

4 Химическое сырье. Определение, классификация и требования к химическому сырью.

5 Ресурсы и рациональное использование сырья.

6 Подготовка химического сырья к переработке.

7 Использование энергии в химической промышленности. Источники энергии.

8 Рациональное использование энергии в химической промышленности. Новые виды энергии в химической промышленности.

9 Использование воды в химическом производстве.

10 Источники водоснабжения химических производств. Промышленная водоподготовка.

11 Технико-экономические показатели химического производства.

12 Структура экономики химической промышленности.

13 Материальный и энергетические балансы химического производства.

14 Промышленный катализ.

15 Технологические характеристики твердых катализаторов.

16 Контактные аппараты.

Раздел II Металлургические процессы

17 Строение атомов, свойства металлов. Металлическая связь. Классификация металлов.

18 Металлические руды.

19 Металлургические процессы. Энергетика химических процессов. Термодинамические расчеты.

20 Физико-химические основы восстановления металлов из руд. Химия металлов и экология.

21 Свойства и применение алюминия. Сырье для производства алюминия.

22 Общая схема производства алюминия.

23 Производство глинозема методом Байера.

24 Производства глинозема методом спекания.

25 Электролитическое производство алюминия

26 Очистка и рафинирование алюминия.

27 Свойство железа и его сплавов.

28 Классификация черных металлов.

29 Железные руды. Общая схема производства черных металлов.

30 Сырье доменной плавки.

31 Теоретические основы доменного процесса.

32 Технологическая схема доменного производства.

33 Сталелитейное производство.

34 Выплавка стали в кислородном конвертере. Теоретические основы процесса.

35 Выплавка стали в кислородном конвертере. Аппаратура и технология плавки.

36 Выплавка стали в электрических печах. Электрические печи.

37 Выплавка стали в электрических печах. Технологический процесс.

38 Выплавка стали в мартеновских печах.

39 Вторичная обработка стали.

40 Разливка стали.

41 Прямое получение железа.

Раздел III Технология переработки неметаллических руд

42 Производство криолита и угольных изделий.

43 Производство серной кислоты из флотационного колчедана. Химическая и принципиальная схема производства. Химическая кинетика и химическое равновесие.

44 Общая схема сернокислотного производства. Окислительный обжиг колчедана. 45 Очистка обжигового газа.

46 Контактирование оксида серы (IV).

47 Абсорбция оксида серы (VI).

48 Производство калийных удобрений. Флотационный способ.

49 Производство калийных удобрений. Галургический способ.

50 Общая характеристика производства фосфорных удобрений.

51 Физико-химические основы процесса производства фосфорной кислоты экстракционным методом.

52 Производство фосфорной кислоты электротермическим методом.

53 Производство двойного суперфосфата.

Список использованных источников

1 Бентониты и бентонитоподобные глины. Классификация, особенности состава, физико-химические и технологические свойства / Т.З. Лыгина [и др.]. – Казань: ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», 2005. – 72 с.

2 Дытнерский, Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: учебное пособие: в 2 т. / Ю.И. Дытнерский. – М.: Химия, 2002. Ч. 1 Теоретические основы процессов химической технологии. Гидромеханические и тепловые процессы и аппараты. – 400 с.

3 Ключников, Н.Г. Практические занятия по химической технологии: учебное пособие / Н.Г. Ключников. Изд.4-е, перераб.- М.: «Просвещение», 1978. 223 с.

4 Месторождения металлических полезных ископаемых: учебник для вузов / В.В. Авдонин [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – М: Академический проект: Трикста, 2005. – 720 с.

- 5 Патент № 2409810 РФ МПК51 G01N 31/00 Способ разложения проб при определении благородных металлов в углеродистых породах / Г.А.Пономарева, П.В.Панкратьев; 2011. - Бюл. № 2. – 7 с.

6 Пономарева, Г.А. Региональные закономерности распределения платиноидов в Оренбургской части Южного Урала: автореф. дис….канд. геол-мин. наук: 25.00.11 / Г.А. Пономарева. – Екатеринбург, 2013. – 23 с.

7 Пономарева, Г.А. Геохимические особенности распределения благородных металлов в нефтегазовых месторождениях Оренбургской области / Г.А. Пономарева // Вестник Оренбургского государственного университета, 2015. – № 7. – С. 167-172.

8 Пономарева, Г.А. Металлогеническая зональность платиноидной специализации Оренбургской части Южного Урала / Г.А. Пономарева // Вестник Оренбургского государственного университета, 2015. – № 6. – С. 197-201.

9 Пономарева, Г.А. Углеводороды нефти и газа: физико-химические свойства (учебное пособие) / Г.А. Пономарева; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2016. – 98 с.

10 Пономарева, Г.А. Основы геологии угля и горючих сланцев: учебное пособие / Г.А. Пономарева. – Оренбург: ОГУ, 2016. – 120 с.

11 Пономарева, Г.А. Благородные металлы в галогенных формациях Южного Предуралья / Г.А. Пономарева // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: сб. статей МНМК. – Оренбург: ООО ИПК, 2016. - С.864-867.

12 Пономарева, Г.А. Задачник по общей химии металлов: учебное пособие / А.А. Горохов, Г.А. Пономарева. – Оренбург: ГОУ ОГУ,  2005. – 190с.

13 Решетников, П.А. Сборник примеров и задач по основам химической технологии / П.А. Решетников, Н.Я. Логинов. - М.: «Просвещение», 1973. – 207 с.

14 Соколов, Р.С. Химическая технология: учебное пособие в 2 т / Р.С. Соколов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.

15 Фосфатные руды России: классификация, особенности состава и строения / М.И. Карпова [и др.] – Казань: «ЦНИИгеолнеруд», 2005. – 226 с.

- 16 Пономарева Г.А. Благородные металлы в Ясненском месторождении хризотил-асбеста Оренбургской области / Г.А. Пономарева, А.А. Пономарев // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: сб. статей международной научно-методической конференции. – Оренбург: ООО ИПК, 2015. - С. 746-748.

- 17 Пономарева Г.А. Геохимические особенности Аккаргинского месторождения хромитов Оренбургской части Южного Урала / Г.А. Пономарева // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: сб. статей международной научно-методической конференции. – Оренбург: ООО ИПК, 2015. - С. 743-745.