Министерство образования Российской Федерации

ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра автомобильного транспорта

ДА. Дрючин

Н.Н. Якунин

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторным работам по курсу

«Автомобильные эксплуатационные материалы»

Оренбург 2015

УДК 656.13.002.3(07)

Дрючин Д.А., Якунин Н.Н

Методические указания к лабораторным работам по курсам «Эксплуатационные материалы», «Топливно-энергетическое обеспечение транспортного процесса» - Оренбург: ОГУ, 2015. - 40 с.

Методические указания предназначены для выполнения лабораторных работ по курсу курсам «Эксплуатационные материалы», «Топливно-энергетическое обеспечение транспортного процесса» для студентов направлений подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (бакалавриат), 23.03.01 «Технология транспортных процессов» (бакалавриат), 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» (специалитет).

© Дрючин Д.А., 2015

© Якунин Н.Н., 2015

© ОГУ, 2015

Содержание

Введение	4

1 Лабораторная работа № 1	5

2 Лабораторная работа № 2	7

3 Лабораторная работа №3	9

4 Лабораторная работа № 4	13

5 Лабораторная работа № 5	15

6 Лабораторная работа № 6	17

7 Лабораторная работа № 7	19

8 Лабораторная работа № 8	20

9 Лабораторная работа № 9	22

10 Лабораторная работа № 10	24

11 Лабораторная работа № 11	27

12 Лабораторная работа № 12	30

13 Лабораторная работа № 13	32

Список использованных источников	36

# Введение

Настоящие методические указания помогут студентам, изучающим курс «Автомобильные эксплуатационные материалы»,  курс «Комплектующие изделия и эксплуатационные материалы», «Топливно-энергетическое обеспечение транспортного комплекса» закрепить, углубить и расширить знания, полученные на теоретических занятиях, приобрести умения и навыки по определению свойств и оценке качества горюче-смазочных материалов, применяемых на автомобильном транспорте.

Методические указания содержат 13 лабораторных работ, в которых приведены простейшие методики определения тех или иных свойств бензинов, дизельных топлив, масел, смазок и технических жидкостей. Знание указанных методов позволит будущему инженеру- механику, используя простейшее оборудование, определить качество автомобильных эксплуатационных материалов непосредственно на транспортном предприятии.

В указаниях к работам студентам предлагается сделать заключение о качестве исследуемых образцов и о возможности их использования по назначению. В заключительной части каждой работы содержаться контрольные вопросы, которые служат для самоподготовки и проверки знаний студентов по соответствующим разделам.

# 1 Лабораторная работа № 1

Исследование качества автомобильных топлив

Цель работы: Изучение первоначальных и лабораторных методов определения качества автомобильных топлив для карбюраторных и дизельных двигателей.

Задание: Определить к какой группе топлив относятся предложенные образцы, наличие этиловой жидкости, сезонность, марку топлив, присутствие воды и механических примесей. При исследовании использовать первоначальные признаки (цвет, запах, прозрачность, испаряемость, характер отстоя).

Принадлежности и реактивы:

1 Штатив для пробирок;

2 Штатив химический;

3 Отстойник;

4 Мерный цилиндр на 10 мл;

5 Сосуд с охлаждающей жидкостью;

6 Стеклянная палочка;

7 Лист белой бумаги;

8 Растворитель - толуол (уайт спирит) 50 - 100 мл;

9 Образцы исследуемых топлив;

10 Электроплита (спиртовка).

Порядок выполнения работы:

1 Внимательно осмотреть предложенные образцы. По цвету и запаху определить к какой группе топлив относится исследуемое топливо;

2 Проверить визуально прозрачность образцов;

3 При наличии помутнения при комнатной температуре исследовать характер отстоя, для этого:

а) закрепить отстойник в химическом штативе;

б) залить в отстойник 100 мл исследуемого топлива и тщательно перемешать;

в) залить в отстойник 100 мл растворителя;

г) оставить смесь в отстойнике до образования отстоя (на 1 час);

д) при осмотре отстоя установить присутствие или отсутствие воды и механических примесей;

4 Проверить прозрачность образца при температуре 0 - 5 °С, для

этого:

а) в подготовленную посуду залить 50 мл исследуемого топлива, закрыть пробкой;

б) приготовить охлаждающую смесь одного из следующих составов:

1) 90 % снега, 10 % поваренной соли;

2) твёрдая углекислота, эфир;

в) в охлаждающую смесь поместить сосуд с испытуемым топливом;

г) осмотреть образец, охлаждённый до температуры 0 - 5 °С, установить отсутствие или появление выпавших кристаллов парафина;

5 Определить испаряемость исследуемых образцов топлива, для

чего:

а) на лист белой бумаги нанести по одной капле каждого образца стеклянной палочкой (перед каждым последующим погружением палочку протереть насухо ветошью);

б) засечь время испарения пятен (если в течении 2 минут некоторые пятна полностью не испарятся, подержать лист над нагревательным прибором);

в) сопоставить время и полноту испарения пятен.

Обработка результатов:

По результатам исследования образцов топлива составить и заполнить таблицу (таблица 1.1).

Сделать вывод о качестве, области применения и пригодности к эксплуатации исследуемых автомобильных топлив.

Таблица 1.1 - Результаты лабораторных исследований

| Свойства топлив | Образец №1 | Образец №2 | Образец №3 | Образец №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цвет |  |  |  |  |
| Запах |  |  |  |  |
| Прозрачность при 20 °С |  |  |  |  |
| Прозрачность при 0-5 °С |  |  |  |  |
| Время испарения, с |  |  |  |  |
| Наличие воды |  |  |  |  |
| Наличие механических примесей |  |  |  |  |
| Предполагаемое октановое число |  |  |  |  |
| Плотность при температуре замера |  |  |  |  |
| Плотность при 20 °С |  |  |  |  |
| Количество топлива, см" |  |  |  |  |
| Количество топлива, кг |  |  |  |  |

Контрольные вопросы:

1 Что можно сказать об автомобильном топливе, анализируя его

цвет?

2 Что можно сказать об автомобильном топливе, исследуя характер отстоя?

3 Что можно сказать об автомобильном топливе, исследуя его прозрачность при температуре 0 - минус 5 °С?

4 Что можно сказать об автомобильном топливе, исследуя его испаряемость на фильтровальной бумаге?

Техника безопасности и противопожарные мероприятия:

1 Посуда с топливами и реактивами должна быть плотно закрыта пробками;

2 При переливании нефтепродуктов следует пользоваться вытяжным шкафом;

3 При переливании этилированного бензина необходимо пользоваться резиновой грушей, работу проводить в вытяжном шкафу;

4 При попадании этилированного бензина на кожу его следует смыть сначала керосином, затем тёплой водой с мылом;

5 При работе со стеклянной посудой нельзя прилагать излишних усилий, поскольку это может привести к разрушению изделий и порезам рук;

6 Перелив, замеры объёмов топлив можно производить только при выключенных нагревательных приборах и отсутствии открытого огня;

7 Запрещается в лаборатории передвигаться с открытым огнём и курить.

# 2 Лабораторная работа № 2

Определение плотности жидких нефтепродуктов

Цель работы: Изучение лабораторных методов определения плотности жидких нефтепродуктов и методов пересчёта объёмных единиц измерения их количества в весовые.

Задание: Определить плотность имеющихся образцов жидких нефтепродуктов при температуре окружающей среды. Определить плотность исследуемых образцов при температуре 20 °С. Освоить методику расчёта количества жидких нефтепродуктов в весовых и объёмных единицах.

Приборы и принадлежности:

1 Нефтеденсиметр с ценой деления 0,0005 г/см3 или 0,001 г/см3;

2 Термометр;

3 Мерный стеклянный цилиндр на 500 мл;

4 Образцы жидких нефтепродуктов;

5 Стеклянная палочка.

Порядок выполнения работы:

1 Установить мерный цилиндр на прочный горизонтальный стол;

2 Залить исследуемую жидкость в цилиндр по стеклянной палочке;

3 Замерить температуру жидкости в цилиндре (отклонение от температуры в лаборатории не должно превышать 5 °С);

4 Нефтеденсиметр медленно погрузить в цилиндр с жидкостью до момента свободной плавучести;

5 Произвести отсчёт плотности исследуемой жидкости по верхнему краю мениска, записать результат измерения.

Обработка результатов

1 Определить плотность исследуемой жидкости при температуре 20 °С по следующей формуле:

где  – плотность при температуре 20 °С;

- плотность при температуре замера;

- температурная поправка (таблица 2.1).

2 Пересчитать количество исследуемого нефтепродукта, выраженное в объёмных единицах (см3) на весовые (кг), согласно следующей зависимости:

где  - количество нефтепродукта в весовых единицах, кг;

- количество нефтепродукта в объёмных единицах, см3;

3 Сделать вывод о пределах плотности различных групп нефтепродуктов, сопоставить результаты замера количества нефтепродукта в объёмных и весовых единицах.

Таблица 2.1 - Температурные поправки при определении плотности нефтепродуктов

| Замеренная плотность нефтепродукта, г/см3 | Температурная поправка на 1 °С | Замеренная плотность нефтепродукта, г/см3 | Температурная поправка на 1 °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,720 - 0,7299 | 0,000870 | 0,820 - 0,8299 | 0,000732 |
| 0,730 - 0,7399 | 0,000857 | 0,830 - 0,8399 | 0,000725 |
| 0,740 - 0,7499 | 0,000831 | 0,840 - 0,8499 | 0,000699 |
| 0,750 - 0,7599 | 0,000844 | 0,850 - 0,8599 | 0,000712 |
| 0,760 - 0,7699 | 0,000818 | 0,860 - 0,8699 | 0,000616 |
| 0,770 - 0,7799 | 0,000805 | 0,870 - 0,8799 | 0,000673 |
| 0,780 - 0,7899 | 0,000792 | 0,880-0,8899 | 0,000660 |
| 0,790 - 0,7999 | 0,000778 | 0,890 - 0,8999 | 0,000647 |
| 0,800 - 0,8099 | 0,000765 | 0,900 - 0,9099 | 0,000633 |
| 0,810-0,8199 | 0,000752 | 0,910-0,9199 | 0,000620 |

Контрольные вопросы:

1 Как влияет плотность бензинов на работу карбюраторного двигателя?

2 С какой целью вводится температурная поправка при определении плотности?

3 В каких пределах колеблется плотность различных групп нефтепродуктов?

4 Каким образом выполняется пересчёт объёмных единиц, выражающих количество жидкости, в весовые?

Техника безопасности и противопожарные мероприятия:

1 Посуда с топливами и реактивами должна быть плотно закрыта пробками;

2 При переливании нефтепродуктов следует пользоваться вытяжным шкафом;

3 При переливании- этилированного бензина необходимо пользоваться резиновой грушей, работу проводить в вытяжном шкафу;

4 При попадании этилированного бензина на кожу его следует смыть сначала керосином, затем тёплой водой с мылом;

5 При работе со стеклянной посудой нельзя прилагать излишних усилий, поскольку это может привести к разрушению изделий и порезам рук;

6 Перелив, замеры объёмов топлив можно производить только при выключенных нагревательных приборах и отсутствии открытого огня;

7 Запрещается передвигаться в лаборатории с открытым огнём и курить.

# 3 Лабораторная работа №3

Исследование вязкостных свойств нефтепродуктов

Цель работы: Изучение лабораторных методов определения вязкостных свойств нефтепродуктов^

Задание: Построить вязкостно - температурные характеристики исследуемых образцов минеральных масел в интервале от 25 до 100 °С. Определить их индекс вязкости. Определить расчетным методом вязкость данных образцов при температурах 0 °С и минус 20 °С.

Приборы и принадлежности:

1 Капиллярный вискозиметр;

2 Термостат (стеклянный цилиндр высотой 290 мм) с термометром и мешалкой;

3 Секундомер;

4 Сосуд ёмкостью 50- 100 мл;

5 Резиновая груша или трубка;

6 Химический штатив;

7 Образец минерального масла;

8 Электроплита;

9 Фильтровальная бумага.

Порядок выполнения:

1 Залить в сосуд 30 - 40 мл исследуемого масла, не содержащего воды и механических примесей;

2 На отводную трубку вискозиметра надеть шланг резиновой груши или резиновую трубку длиной 15-20 см;

3 Перевернуть вискозиметр, опустить его узкое колено в сосуд с исследуемым маслом;

4 Зажать болящим дальнем правой руки широкое колено;

5 С помощью груши (или ртом через резиновую трубку) заполнить маслом узкое колено вискозиметра до верхней риски. (При заполнении вискозиметра следить, чтобы вместе с топливом не попал воздух);

6 Быстро повернуть вискозиметр в нормальное положение, отнять большой палец;

7 Осушить фильтровальной бумагой узкое колено;

8 Одновременно с подготовкой вискозиметра к проведению испытаний заполнить термостат (или стеклянный цилиндр) водой и подогреть её до температуры 25 °С;

9 Погрузить вискозиметр в термостат (цилиндр) так, чтобы капилляр был полностью покрыт термостатируемой жидкостью и закрепить его в штативе;

10 Поддерживать температуру воды во время испытаний (25 ±0,1) °С;

11 Выдержать вискозиметр с исследуемым образцом в термостате (цилиндре) при температуре 25 °С в течение 10 минут;

12 Зажать пальцем правой руки широкое колено вискозиметра и с помощью груши (или трубки) медленно заполнить узкое колено вискозиметра чуть выше верхней метки, при этом следить, чтобы в вискозиметр не попал воздух;

13 Отпустить широкое колено вискозиметра и следить за понижением уровня масла;

14 Включить секундомер в момент прохождения уровня через верхнюю метку;

15 Выключить секундомер при прохождении уровня через нижнюю метку вискозиметра;

16 Записать время истечения исследуемого образца с точностью до 0,2 с;

17 Повторить опыт не менее 2-х раз, чтобы получить несколько замеров, отличающихся один от другого не более чем на 0,5 %;

18 Вычислить кинематическую вязкость испытуемого масла по следующей формуле:

где  - кинематическая вязкость исследуемого масла при заданной температуре, мм2/с;

с - постоянная вискозиметра, мм2/с;

t - среднее арифметическое время истечения масла из капилляра, с.

19 Повторить действия по пунктам 10-18 для температур 50, 75 и 100 °С.

Обработка результатов:

1 По полученным результатам построить график зависимости кинематической вязкости исследуемого образца масла от температуры;

2 По номограмме, представленной на рисунке 3.1 определить индекс вязкости исследуемого масла. Для определения индекса вязкости используются значения вязкости масла, определённые при 50 и при 100 °С;

3 По номограмме, представленной на рисунке 3.2 определить вязкость масла при 0 и -20 °С. Для определения данных значений вязкости необходимо на номограмме построить точки, соответствующие вязкости при 50 и 100 °С. Соединив полученные точки прямой линией вы получите вязкостно-температурную характеристику масла, построенную на сетке с логарифмическими координатами;

4 Результаты исследования вязкостных характеристик масла занести в журнал (таблица 3.1).

Рисунок 3.1 - Номограмма для вычисления индекса вязкости

Таблица 3.1 - Результаты экспериментальных исследований

| Исследуемые свойства | Образец 1 | Образец 2 |  | Образец 3 \ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кинематическая вязкость при 25 ºС, мм2/с |  |  |  |  |
| Кинематическая вязкость при 50 ºС, мм2/с |  |  |  |  |
| Кинематическая вязкость при 75 ºС, мм2/с |  |  |  |  |
| Кинематическая вязкость при 100 ºС, мм2/с |  |  |  |  |
| Индекс вязкости |  |  |  |  |
| Кинематическая вязкость при 0 ºС, мм2/с |  |  |  |  |
| Кинематическая вязкость при - 20 ºС, мм2/с |  |  |  |  |

Рисунок 3.2 - Номограмма для определения вязкости масел при различных температурах

Контрольные вопросы

1 Что называется динамической и кинематической вязкостью жидкости?

2 Как влияет на работу двигателя повышенная вязкость масла?

3 Как влияет на работу двигателя применение масел с пониженной вязкостью?

4 Как устроен вискозиметр Пинкевича?

5 Каков принцип работы вышеуказанного прибора?

6 От чего зависит постоянная вискозиметра?

7 Зависит ли вязкость масел от температуры окружающего воздуха?

8 Какой показатель характеризует зависимость вязкости масла от гемпературы?

9 Чем отличаются вязкостно-температурные кривые всесезонного и cезонного масла?

Техника безопасности и противопожарные мероприятия

1 При попадании нефтепродуктов в полость рта - не допускать их заглатывание;

2 При попадании нефтепродуктов в полость рта необходимо прополоскать её слабым раствором марганцево-кислого калия и кипячёной водой;

3 При заполнении, установке и других операциях держать вискозиметр только за одно колено (широкое или узкое);

4 Надевая или снимая резиновую трубку, держать вискозиметр за его колено, на котором проводится работа;

5 Не допускать попадания в капилляр воздуха;

6 Не затягивать слишком сильно зажим при закреплении вискозиметра в штативе;

7 Запрещается передвигаться по лаборатории с огнём и курить.

# 4 Лабораторная работа № 4

Определение фракционного состава топлива

Цель работы: Изучить лабораторный метод определения фракционного состава топлива.

Задание: Провести разгонку автомобильного бензина на стандартном аппарате, определить его фракционный состав и эксплуатационные свойства.

Приборы и принадлежности:

1 Прибор для перегонки нефтепродуктов;

2 Цилиндры мерные на 100 и 10 мл;

3 Круглодонная колба на 200 мл с отводной трубкой;

4 Термометр с корковой пробкой;

5 Штатив химический;

6 Образец исследуемого бензина;

7 Электроплита.

Порядок выполнения работы:

1 Залить в мерный цилиндр 100 мл исследуемого бензина;

2 Перелить бензин в колбу (положение колбы при наполнении: отводная трубка вверх);

3 В колбу установить термометр (положение термометра: соосность с колбой, верх ртутного шарика - на уровне нижнего края отводной трубки в месте её припоя);

4 Установить колбу, отводную трубку колбы соединить * трубкой холодильника;

5 Под нижний конец холодильника, его трубки, поставить мерный цилиндр так, чтобы трубка вошла в него на 25 мм;

6 Включить нагревательный прибор. Интенсивность нагрева колбы отрегулировать так, чтобы первая капля конденсата упала из трубки холодильника через 5-10 минут;

7 Температуру падения первой капли записать;

8 Дальнейшую перегонку следует вести со скоростью 4-5 мл/мин, (2 - 2,5 капли за 1 секунду). Показания термометра необходимо записывать через каждые 10 мл перегонки дистиллята;

9 После отгонки 90 % дистиллята скорость перегонки снижается уменьшением интенсивности нагрева колбы так, чтобы до конца перегонки прошло ещё 3-5 минут;

10 Перегонка считается законченной, когда ртутный столбик остановится. Записать температуру конца перегонки;

11 Выключить нагрев, дать колбе охладиться в течение 5 минут;

12 Вынуть из колбы термометр, остаток слить в мерный цилиндр на 10 мл и замерить с точностью, до 0,1 мл. Определить потери.

Обработка результатов:

1 Построить графики зависимости объём дистиллята в % от температуры перегонки в °С (V % - t °С);

2 Отметить на построенном графике характерные точки;

3 Данные, полученные в результате исследования, занести в журнал;

4 По кривой разгонки сделать вывод об эксплуатационных свойствах исследуемого бензина.

Контрольные вопросы:

1 Что такое "фракционный состав топлива"?

2 Для чего определяют фракционный состав?

3 Какие эксплуатационные свойства бензина характеризует температура выкипания 10 %, 50 % разгоняемого объёма?

4 Какие свойства и качества бензина характеризует температура выкипания 90 % объёма и каково влияние этого показателя на работу двигателя?

5 Что принимают за температуру начала разгонки, в чём её практическое значение?

6 Что принимают за температуру окончания перегонки и каково её практическое значение?

7 Как определить количество остатка в колбе и какие свойства бензина он определяет?

8 Исследуя кривую разгонки бензина, можно составить представление о некоторых показателях его работы, о каких именно?

Техника безопасности и противопожарные мероприятия:

1 Заполнение топливом мерного цилиндра и колбы следует производить резиновой грушей в вытяжном шкафу;

2 При заполнении посуды топливом вблизи не должны находиться включенные нагревательные приборы и открытый огонь;

3 Не следует затягивать ртом через резиновую трубку этилированный бензин;

4 Посуда с бензином должна быть плотно закрыта резиновой или корковой пробкой;

5 При попадании этилированного бензина на кожу необходимо смыть его керосином, затем тёплой водой с мылом;

6 Если этилированный бензин разлит - участок следует засыпать опилками (собрать и сжечь последние в специально отведённом месте, затем зараженное место промыть сначала керосином, потом тёплой водой с мылом;

7 После работы с этилированным бензином необходимо вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом;

8 Во избежание ожогов при выполнении работы не следует трогать горячие детали установки - колбу, место соединения колбы с аппаратом, нагревательный элемент;

9 При слабых ожогах подставить обожженный участок кожи под холодную струю воды.

# 5 Лабораторная работа № 5

Исследование склонности топлива к образованию отложений

Цель работы: Изучить метод исследования наличия в топливе непредельных углеводородов и фактических смол.

Задание: Определить наличие в образце топлива непредельных углеводородов и фактических смол.

Приборы и принадлежности:

1 Штатив для пробирок;

2 Раствор КMnO4 (марганцево-кислотнокалия);

3 Часовое стекло диаметром 60 мм;

4 Линейка;

5 Мерный цилиндр на 10 мл;

6 Спички;

7 Фильтр «Белая лента»;

8 Воронка стеклянная;

9 Образец исследуемого топлива.

Порядок работы:

1 В чистую пробирку залить 5 мл раствора КMnO4;

2 Добавить 5 мл исследуемого топлива;

3 Содержимое тщательно перемешать, встряхивая и поставить в штатив для отстоя;

4 При наличии в топливе непредельных углеводородов - смесь обесцветится;

5 Отфильтровать 5 мл топлива;

6 Поместить на часовое стекло 1 каплю топлива и поджечь спичкой;

7 По окончании горения дать стеклу остыть, рассмотреть остаток;

8 Установить диаметр пятна, как среднее арифметическое нескольких замеров;

9 По диаметру пятна, согласно таблице 5.1, определить примерное количество смол (мг) в 100 мл топлива;

Таблица 5.1 - Зависимость количества смол от диаметра пятна

| Диаметр пятна, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество смол, мг в 100 мл | - | 4 | 5 | 9 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 38 |

10 Дать заключение о склонности топлива к образованию отложений и пригодности его к эксплуатации. Допустимые значения концентрации фактических смол для некоторых видов автомобильных топлив приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Допустимые значения концентрации фактических смол для некоторых видов автомобильных топлив

| Топливо | А-76 | АИ-93 | АИ-95 | Диз. топливо летнее | Диз. топливо зимнее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрация фактических смол, | 8(10) | 5(7) | 5 | 40 | 30 |
| мг/100мл |  |  |  |  |  |

В скобках указан показатель для этилированных бензинов.

Контрольные вопросы:

1 Что понимают под химической стабильностью топлив?

2 От каких факторов зависит химическая стабильность топлив?

3 Что характеризует показатель, называемый содержанием фактических смол?

4 Как можно визуально судить о наличии в топливе фактических смол?

5 К каким последствиям приводит эксплуатация двигателя на топливе с повышенным содержанием фактических смол?

Техника безопасности и противопожарные мероприятия:

1 При приготовлении раствора перманганата калия брать кристаллы только стеклянной палочкой;

2 При нанесении топлива на стекло пользоваться капельницей или пипеткой;

3 Не передвигаться по лаборатории с открытым огнём.

# 6 Лабораторная работа № 6

Исследование наличия в топливе органических кислот

Цель работы: Изучить метод исследования наличия в топливе органических кислот.

Задание: Определить кислотное число топлива и установить возможность использования его в двигателях.

Приборы и принадлежности:

1 Колбы конические, ёмкостью 250 мл.;

2 Воздушный холодильник;

3 Электроплита;

4 Бюретка с ценой деления 0,1 мл;

5 Химический штатив;

6 Мешалка стеклянная;

7 Дистиллированная вода;

8 Раствор индикатора нитрозинового жёлтого;

9 Спиртовой раствор едкого калия КОН (титр 0,05 мг/мл);

10 Песчаная баня;

11 Образец топлива.

Порядок работы:

1 Включить электроплиту;

2 В колбу залить 50 мл этилового спирта ректификованного;

3 Колбу закрыть пробкой с холодильником, поставить на включенную электроплиту (в песчаную баню);

4 В другую колбу залить 50 мл исследуемого топлива;

5 Спирт довести до кипения и кипятить 5 мин;

6 Затем вынуть колбу из песчаной бани и в прокипячённый спирт добавить 8 капель индикатора нитрозинового жёлтого;

7 Горячий спирт нейтрализуется при непрерывном помешивании титром (спиртовым раствором КОН 0,05 мг/мл) до перехода жёлтой окраски в зелёную (синию);

8 Далее в колбу с подготовленным спиртом добавляют исследуемое топливо;

9 Смесь кипятят в закрытой колбе с воздушным холодильником в течение 5 мин., изредка перемешивая, встряхивая 2-3 раза;

10 Горячую смесь (сняв колбу с песчаной бани) титруют при непрерывном перемешивании раствором КОН до перехода жёлтой окраски в зелёную (титрование - добавление по каплям титра в исследуемую смесь);

11 Зелёная окраска (с оттенком) должна быть устойчивой в течение 30 с;

12 Если горячая смесь будет сразу зелёной (с оттенком), то её не титруют, поскольку в этом случае органические кислоты отсутствуют в топливе.

Обработка результатов:

1 Определить кислотное число по формуле:

где  - объём титра, затрачиваемого на титрование, мл.;

- объём исследуемого бензина, мл.;

Т - титр раствора КОН, мг/мл (Т = 0,05 мг/мл);

2 Дать заключение о коррозионных свойствах топлива и о пригодности его к эксплуатации. Допустимые значения кислотного числа для некоторых видов автомобильных топлив приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Допустимые значения кислотного числа для некоторых видов автомобильных топлив

| Топливо | А-76 | АИ-93 | АИ-95 | Диз. | Диз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | топливо | топливо |
|  |  |  |  | летнее | зимнее |
| Кислотное число, мг КОН/100мл | 1(3) | 0,8 (0,3) | 3 | 5 | 5 |

В скобках указан показатель для этилированных бензинов.

Контрольные вопросы:

1 Что понимают под химической стабильностью топлив?

2 От каких факторов зависит химическая стабильность топлив?

3 Что характеризует показатель, называемый кислотностью топлива?

4 К каким последствиям приводит эксплуатация двигателя на топливе с повышенной кислотностью?

Техника безопасности и противопожарные мероприятия:

1 Соблюдать осторожность при приготовлении и использовании титра, т.к. едкий калий (КОН) очень агрессивен;

2 При попадании на кожу раствора КОН следует смыть его розовым раствором марганцевокислого калия (КaMnO4 затем промыть данный участок кожи тёплой водой с мылом;

3 Не передвигаться по лаборатории с открытым огнём.

# 7 Лабораторная работа № 7

Определение наличия в топливе водорастворимых кислот и щелочей

Цель работы: Изучить методику определения наличия в топливе водорастворимых кислот и щелочей

Задание: Извлечь водную вытяжку и установить присутствие или отсутствие в ней водорастворимых (минеральных) кислот и щелочей, исследовав её с помощью индикаторов.

Приборы, принадлежности, реактивы:

1 Химический штатив;

2 Делительная воронка на 100 - 200 мл;

3 Штатив с пробирками;

4 Капельницы;

5 Электроплита;

6 Образец исследуемого топлива (бензин, дизельное топливо);

7 Термометр;

8 Раствор метилового оранжевого (0,02 %);

9 Раствор фенолфталиина (I %);

10 Дистиллированная вода.

Порядок проведения работы:

1 Закрепить делительную воронку в штативе;

2 Залить в делительную воронку 40 - 50 мл исследуемого топлива;

3 Залить в делительную воронку, заполненную топливом, 40 - 50 мл воды;

4 Освободить воронку из штатива, интенсивно перемешать смесь путём встряхивания в течение 5 минут, периодически приоткрывая пробку для выпуска газообразных продуктов;

5 Снова поместить воронку в штатив и дать отстояться водному слою;

6 Открыв кран делительной воронки, осторожно слить водный слой в две сухие пробирки в равных частях;

7 В первую пробирку добавить 2 капли метилоранжа. Исследовать окраску полученного раствора и установить наличие или отсутствие минеральных кислот в топливе (кислая среда - розовый цвет раствора);

8 Во вторую пробирку- добавить 2 капли фенолфталиина. Розово - малиновый цвет раствора указывает на содержание в топливе минеральных щелочей.

Обработка результатов:

Данные исследований занести в журнал, сделать вывод о загрязнении исследуемого топлива минеральными кислотами и щелочами.

Контрольные вопросы:

1 Какое влияние оказывают минеральные кислоты и щёлочи, содержащиеся в топливе, на топливную систему двигателя, допустимо ли их присутствие?

2 В чём выражается коррозирующее воздействие на двигатель органических кислот и щелочей, допустимо ли их присутствие в топливе? *

3 С помощью каких индикаторов можно определить наличие в топливе водорастворимых кислот и щелочей?

4 Как попадают в топливо коррозирующие вещества?

5 Каковы пути снижения загрязнения топлива минеральными и органическими кислотами и щелочами?

Техника безопасности и противопожарные мероприятия:

1 При работе с этилированным бензином соблюдать все правила безопасности, изложенные ранее;

2 Летучие топлива следует переливать только в вытяжном шкафу;

3 Нельзя переливать и держать в открытой посуде моторное топливо вблизи открытого огня или включенных нагревательных приборов;

4 При индицирвании следует избегать попадания на кожу реактивов;

5 Запрещается в лаборатории передвижение с открытым огнём и курение.

# 8 Лабораторная работа № 8

Определение наличия активной серы в исследуемом топливе

Цель работы: Изучить метод определения наличия активной серы в автомобильном топливе.

Задание: Провести проверку топлива на содержание активной серы ускоренным методом испытания пробы на медную пластину.

Приборы и принадлежности:

1 Холодильник обратный (холодильник в котором конденсат направляется обратно в ёмкость из которой происходит испарение);

2 Колба коническая вместимостью 250 мл;

3 Водяная баня;

4 Пластинки электролитической меди размером 40 х 10x2 мм3;

5 Электроплита;

6 Образец исследуемого топлива (бензин, дизельное топливо).

Порядок выполнения работы:

1 Исследуемое топливо залить в колбу на высоту слоя 20 - 25 мм;

2 Тщательно отшлифованную медную пластину укрепить внутри колбы над поверхностью топлива;

3 Колбу закрыть корковой пробкой с вмонтированным в неё обратным холодильником;

4 Агрегат закрепить в штативе так, чтобы колба была погружена в кипящую водяную баню;

5 Подсоединить холодильник к водопроводной сети;

6 Нагреть колбу на кипящей водяной бане (t= 100 °С) в течение 18 минут;

7 Колбу вынуть из бани, извлечь пластину и тщательно осмотреть;

8 При наличии в исследуемом топливе активной серы на пластине будут видны пятна или налёт чёрного, коричневого, серо-стального цвета;

9 Пятна или налёт других цветов (например розоватые) не свидетельствуют о содержании в топливе активной серы.

Обработка результатов:

Сделать вывод о содержании или отсутствии активной серы в исследуемом -топливе. Выполнить эскиз лабораторной установки. Заполнить журнал.

В качестве справочного материала в таблице 8.1 приводятся значения предельно-допустимого содержания серы в некоторых видах автомобильных топлив.

Таблица 8.1 - Предельно-допустимые значения содержания серы в автомобильных топливах

| Топливо | А-76 | АИ-93 | АИ-95 | Диз. топливо летнее | Диз. топливо зимнее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовая доля серы, %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 (0,5) | 0,2 (0,5) |

В скобках приведены данные для дизельного топлива II категории

Контрольные вопросы:

1 Что такое активная сера?

2 Какие группы автомобильных топлив содержат большее количество активной серы и почему?

3 Каково влияние «активной серы» на моторесурс двигателя и в каких пределах допускается её присутствие в автомобильных топливах?

4 Как попадают в топливо коррозирующие вещества?

5 Каковы пути снижения загрязнения топлива минеральными и органическими кислотами и щелочами?

Техника безопасности и противопожарные мероприятия:

1 При работе с этилированным бензином соблюдать все правила безопасности, изложенные ранее;

2 Во избежание ожога нельзя во время работы прикасаться к водяной бане, горячей колбе незащищёнными руками;

3 Следует соблюдать осторожность при закреплении холодильника и соединении его с водопроводом;

4 При вынимании колбы из водяной бани следует осторожно передвинуть зажим холодильника вверх по штативу, чтобы колба полностью вышла из бани. Затем с помощью зажима опустить агрегат на подставку после чего приступить к извлечению пластины;

5 Запрещается в лаборатории передвижение с открытым огнём и курение.

# 9 Лабораторная работа № 9

Определение содержания механических примесей в масле

Цель работы: Изучить один из способов определения пригодности масел для использования в агрегатах автомобиля.

Задание: Установить весовое содержание механических примесей в исследуемом масле.

Приборы и принадлежности:

1 Аналитические весы;

2 Сушильный шкаф;

3 Песчаная баня;

4 Беззольный фильтр;

5 Стакан мерный;

6 Воронка;

7 Колбы;

8 Термометр;

9 Мешалка стеклянная;

10 Бензин БР 1 (150 мл);

11 Исследуемое масло.

Порядок работы:

1 Включить сушильный шкаф;

2 Включить песчаную баню;

3 Чистый мерный стакан взвесить на аналитических весах с точностью до 0,01 грамма;

4 Положить в сушильный шкаф беззольный фильтр для высушивания;

5 Пробу масла подогреть на песчаной бане до температуры 50 - 70 °С, тщательно перемешивая в течение 3-4 минут;

6 Залить горячее масло 10 - 20 мл во взвешенный стакан (наливать тонкой струёй в центр стакана);

7 Взвесить стакан с маслом;

8 Взвесить высушенный беззольный фильтр;

9 Подогреть растворитель на песчаной бане до температуры 30 - 50 °С;

10 Приготовить смесь исследуемого масла с растворителем, непременно перемешивая её;

11 Воронку с вложенным в неё высушенным беззольным фильтром установить в горловину колбы;

12 Тщательно перемешенную смесь пропустить через фильтр, наливая медленно тонкой струёй по стеклянной палочке в центр фильтра, заполняя воронку не более, чем на 3/4 высоты;

13 Примеси, оставшиеся на фильтре, промыть горячим растворителем;

14 Фильтр с осадком поместить в сушильный шкаф, высушить в течение 20 - 25 минут при температуре 110 °С;

15 Высушенный фильтр охладить и взвесить на аналитических весах АДБ - 200.

Обработка результатов:

1 Количество механических примесей в масле подсчитать по формуле:

где А - вес сухого фильтра с осадком, г;

Б - вес сухого фильтра, г;

В - вес исследуемого масла, г;

2 Сделать вывод о содержании в масле механических примесей и дать заключение о пригодности его использования в ДВС или других агрегатах автомобиля. Предельно допустимое содержание механических примесей в свежем моторном масле составляет 0,015 %, Масло, работавшее в двигателе, подлежит замене, если содержание механических примесей в нём превышает 1 % для карбюраторных двигателей и 3 % для дизелей.

Контрольные вопросы:

1 Почему в работе, при определении содержания механических примесей, используется беззольный фильтр? - ‘

2 Как подсчитать количество механических примесей в масле?

3 В чём преимущества весового метода определения содержания механических примесей?

4 Каков порядок взвешивания фильтра?

5 Какова точность результата измерения при пользовании аналитическими весами?

6 Для чего используют растворитель при определении содержания механических примесей весовым методом?

Техника безопасности, противопожарные мероприятия:

1 Следует соблюдать осторожность при работе с горячим маслом во избежании ожогов;

2 Колба с подогреваемым маслом должна быть плотно закрыта;

3 Переливание горячего масла производится в вытяжном шкафу;

4 Подогревать растворитель следует в плотно закрытой посуде;

5 Перед включением вытяжного шкафа установить регулятор на соответствующее давление;

6 Перед включением трансформатора в сеть '" проверить правильность установки весов по уровню.

# 10 Лабораторная работа № 10

Исследование качества пластичных смазок простейшими методами

Цель работы: Изучение методов определения эксплуатационных свойств пластичных смазок простейшими методами.

Задание: Ознакомиться с внешними признаками пластичных смазок. Определить качество и область применения исследуемых образцов.

Приборы и принадлежности:

1 Пробирки;

2 Спиртовка;

3 Фильтровальная бумага;

4 Электроплитка;

5 Стеклянная папочка;

6 Образцы смазок.

Порядок работы:

1 Проведение визуального осмотра:

1.1 Определить цвет смазки;

1.2 Нанести смазку тонким слоем (1-2 мм) на предметное стекло;

1.3 Подготовленный образец рассматривают в проходящем свете, при этом легко обнаруживаются посторонние примеси;

1.4 На предметное стекло со смазкой положить чистое стекло и потереть их друг о друга. Наличие механических примесей можно определить по характерному скрипу;

2 Исследование смазки методом пробы на жировое пятно:

2.1 Шарик исследуемой смазки величиной с горошину нанести на фильтровальную бумагу;

2.2 Осторожно нагреть бумагу над электроплиткой;

2.3 Исследовать жировое пятно и плотный остаток на бумаге;

3 Определение расслаиваемости образцов пластичных смазок:

3.1 В пробирку при помощи стеклянной палочки поместить 3-4 грамма исследуемой смазки;

3.2 Пробирку медленно нагреть на спиртовке до перехода смазки из пластичного состояния в жидкое;

3.3 Исследовать однородность расплавившейся смазки;

4 Проверка растворимости образцов пластичных смазок:

4.1 Стеклянной палочкой поместить в пробирку 1,5-2 грамма исследуемой смазки;

4.2 Залить в ту же пробирку дистиллированную воду на 1/3 высоты;

4.3 Полученную смесь осторожно нагреть на открытом огне до 60 - 70 °С, периодически взбалтывая;

4.4 Исследовать внешний вид жидкости в пробирке;

4.5 Стеклянной лапочкой поместить в другую пробирку 1,5-2 грамма исследуемой смазки;

4.6 В ту же пробирку залить бензин, примерно в 4 - 5 раз больше, чем смазки;

4.7 Осторожно нагреть полученную смесь на закрытой электроплитке до 50 - 60 °С, периодически помешивая стеклянной палочкой;

4.8 Исследовать внешний вид жидкости в пробирке;

5 Результаты опытов заносятся в таблицу, форма которой приведена ниже.

Таблица 10.1 - Результаты экспериментальных исследований

| Показатели качества | Результаты исследования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Образец 1 | Образец 2 | Образец 3 |
| Цвет смазки |  |  |  |
| Однородность смазки |  |  |  |
| Наличие механических |  |  |  |
| примесей |  |  |  |
| Проба на жировое пятно |  |  |  |
| Расслаиваемость образца |  |  |  |
| Растворимость в воде |  |  |  |
| Растворимость в бензине |  |  |  |

Обработка результатов:

1 Сделать заключение о наличии в смазке различных примесей, и о возможности применения исследуемых образцов в подвижных сопряжениях. Считается, что если в смазке имеются примеси, обнаруживаемые визуально, то смазка к эксплуатации не пригодна;

2  По результатам пробы на жировое пятно определить сорт исследуемой смазки. При определении сорта необходимо

руководствоваться тем, что масла и углеводные загустители, входящие в состав смазки, легко впитываются бумагой, другие вещества остаются на бумаге в виде плотного остатка. Так, например, технический вазелин, имеющий углеводородный загуститель, весь расплавляется и впитывается бумагой, давая светло - жёлтое пятно. Графитная смазка оставляет на бумаге тёмно - коричневое пятно с отчётливо видимыми кристалликами графита по всему пятну. Консталин на бумаге остаётся в виде нанесённого шарика, только по краям образуется небольшой величины масляное пятно. При более сильном нагревании бумага обугливается, но смазка не расплавляется. Солидолы быстро образуют жировое пятно, в центре которого находится мягкий остаток. При увеличении нагревания из остатка выделяются небольшие пузырьки паров воды (структурная вода входит в состав солидолов);

3 Сделать вывод о расслаиваемости исследуемых образцов смазки. Пригодная к применению смазка не должна расслаиваться. Расплавленный при проведении эксперимента образец должен сохранять однородность, то есть не должно быть обнаружено его разделение на масло и загуститель;

4 Определить природу загустителя по растворимости смазки в воде и в бензине. Считается, что смазка не растворяется в воде, если она (вода) остаётся прозрачной после проведения эксперимента. Если смазка полностью растворяется в бензине, то образуется однородный прозрачный раствор. Смазки с натриевыми загустителями растворяются в воде, в бензине полностью не растворяются. Смазки с кальциевыми загустителями в воде не растворяются, в бензине полностью не растворяются. Смазки с углеводородными загустителями в воде не растворяются, в бензине растворяются полностью.

Результаты анализа экспериментальных данных оформляются в виде таблицы, форма которой приведена ниже.

Таблица 10.2 - Результаты анализа экспериментальных данных

| Анализируемым фактор | Результаты анализа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Образец 1 | Образец 2 | Образец 3 |
| Пригодность смазки к |  |  |  |
| эксплуатации по критерию |  |  |  |
| «Содержание примесей» |  |  |  |
| Предполагаемый сорт смазки по результатам пробы на жировое пятно |  |  |  |
| Пригодность смазки к эксплуатации по критерию «Расслаиваемость» |  |  |  |
| Природа загустителя по результатам проверки растворимости образцов |  |  |  |

Контрольные вопросы:

1 Какие смазочные материалы называются пластичными смазками?

2 Из каких основных элементов состоят пластичные смазки?

3 С какой целью определяют основу консистентных смазок?

4 Что означают определения: кальциевая, натриевая, литиевая основа смазки?

5 Назовите простейшие методы, которые позволяют определить марку пластичной смазки?

6 Перечислите консистентные смазки, обладающие универсальными показателями?

7 Как отражается на работе узлов трения применение смазок не соответствующих указанным в инструкции завода - изготовителя?

Техника безопасности и противопожарные мероприятия:

1 Заполнение бензином пробирок следует производить резиновой грушей в вытяжном шкафу;

2 При заполнении посуды бензином вблизи не должны находиться включенные нагревательные приборы и открытый огонь;

3 При исследовании растворимости смазок рекомендуется использовать неэтилированный бензин;

4 Посуда с бензином должна быть плотно закрыта резиновой или корковом пробкой;

5 При слабых ожогах подставить обожженный участок кожи под холодную струю воды;

6 Запрещается перемещаться по лаборатории с открытым огнём и курить.

# 11 Лабораторная работа № 11

Определение температуры каплепадения пластичных смазок

Цель работы: изучить методы исследования температурной стойкости и сорта пластичных смазок.

Задание: определить температуру каплепадения исследуемых образцов пластичных смазок; определить на какой основе изготовлены исследуемые образцы пластичных смазок; определить их область применения.

Приборы, принадлежности и реактивы:

1 Специальный термометр в комплекте с капсулой;

2 Пробирка стеклянная диаметром 40-45 мм, длиной 180 - 200 мм;

3 Стакан из кварцевого стекла (химический) ёмкостью 300-500 мл;

4 Шпатель;

5 Секундомер;

6 Штатив химический;

7 Электроплитка;

8 Глицерин технический;

9 Навески используемых смазок;

10 Мешалка проволочная.

Порядок работы:

1 Вынуть капсулу из гильзы термометра;

2 Наполнить её исследуемой смазкой с помощью шпателя;

3 Излишек смазки срезать с верхней части капсулы шпателем;

4 Вложить капсулу до упора в гильзу;

5 Излишек смазки, выдавленный шариком термометра, срезать шпателем;

6 Термометр в сборе с капсулой вставить в пробирку и закрепить в штативе;

7 Включить электроплитку;

8 Поставить на неё стакан с термостатирующей жидкостью;

9 Штатив с пробиркой передвинуть так, чтобы пробирка погрузилась в наполненный стакан;

10 Содержимое стакана (глицерин для тугоплавких смазок, вода для средне и низкоплавких смазок) необходимо постоянно помешивать;

11 За 10 - 20 °С до предполагаемой температуры каплепадения интенсивность нагревания необходимо уменьшить. Дальнейший нагрев ведётся с интенсивностью 2 °С в минуту;

12 Температура, при которой из нижнего отверстия капсулы упадёт первая капля, принимают за температуру каплепадения.

Обработка результатов:

Температуру каплепадения, полученную в результате исследования, необходимо сопоставить с требованиями стандартов, дать заключение о сорте смазки и температурном диапазоне её применения. В таблице 11.1, в качестве справочного материала, приведены данные о температуре каплепадения некоторых пластичных смазок.

Таблица 11.1- Температура каплепадения пластичных смазок

| Пластичная смазка | Температура каплепадения, °С |
| --- | --- |
| Солидол С | 85 - 105 |
| Солидол Ж | >75 |
| 1-13, жировая | > 130 |
| Автомобильная, ЯНЗ - 2 | 160- 170 |
| Консталин - 2 | > 150 |
| Литол - 24 | 185-195 |
| Фиол - 3 | 190-200 |
| ЦИАТИМ - 201 | 175-190 |
| ЦИАТИМ - 221 | 200 - 220 |
| Униол - ЗМ | 220 - 260 |
| Смазка графитная | 77 - 90 |
| АМ - карданная | 130-155 |
| ШРБ-4 | 185-240 |
| Шрус - 4 | 180-190 |
| ЛСЦ- 15 | 185 - 200 |

Контрольные вопросы:

1 На какие виды делятся консистентные смазки в зависимости от температуры каплепадения?

2 Как определить температуру каплепадения?

3 Какие эксплуатационные свойства смазок характеризует температура каплепадения?

4 Как влияет на работу узлов трения температура каплепадения пластичных смазок?

Техника безопасности и противопожарные мероприятия:

1 Во избежание разрушения химического стакана при нагревании, и вытекания термостатирующей жидкости, его следует установить на электрическую плиту через асбестовую сетку;

2 После определения температуры каплепадения термометр с капсулой поднять по штанге штатива. Стакан обернуть ветошью и осторожно переместить с плиты на жаропрочную подставку;

3 При ожоге пальцев подставить их под холодную проточную воду на несколько минут, затем присыпать пищевой содой;

4 Запрещается перемешаться по лаборатории с открытым огнём и курить.

# 12 Лабораторная работа № 12

Определение содержания воды в нефтепродуктах

Цель работы: изучить методы определения содержания воды в нефтепродуктах.

Задание: определить содержание воды в образцах нефтепродуктов различными методами. Сделать заключение о возможности применения данных нефтепродуктов по назначению.

Приборы, принадлежности и реактивы:

1 Предметное стекло;

2 Пробирки;

3 Спиртовка;

4 Зажим;

5 Круглодонная колба 250 - 300 мл;

6 Термометр;

7 Холодильник;

8 Приёмник-ловушка;

9 Электроплитка;

10 Песчаная баня;

11 Стеклянная палочка с резиновым наконечником;

12 Растворитель (ксилол, толуол, фракции бензина с температурой кипения выше 95 °С).

Порядок работы:

1 Определение присутствия воды в нефтепродуктах методом пробы на прозрачность (качественный метод):

1.1 Нанести каплю нефтепродукта на предметное стекло;

1.2 Рассмотреть полученный образец на просвет (муть указывает на наличие воды);

2 Определение присутствия воды в нефтепродуктах методом пробы на потрескивание (качественный метод):

2.1 Исследуемый образец нефтепродукта поместить в пробирку;

2.2 Нагреть пробирку на спиртовке до 100 °С (при наличии воды продукт вспенивается и прослушивается характерное потрескивание);

3 Определение присутствия воды в нефтепродуктах методом их перегонки с растворителем (количественный метод):

3.1 Пробу исследуемого нефтепродукта перемешать в течение 5 мин.;

3.2 Поместить в круглодонную колбу 50 мл исследуемого нефтепродукта;

3.3 Добавить туда же 50 мл растворителя:

3.4 Полученную смесь перемешать путём вращения колбы;

3.5 Плотно соединить колбу с отводной трубкой сухого приёмника - ловушки (приёмник должен иметь градуировку на 10 мл,. причём от 0 до 1 мл градуировка должна быт выполнена через 0,05 мл, а от 1 до 10 мл через 0,2 мл);

3.6 К приёмнику - ловушке присоединить холодильник;

3.7 Собранный прибор установить на электроплитку на песчаную баню и нагреть до температуры около 100 °С;

3.8 Отгон воды и растворителя вести со скоростью 2-4 капли в секунду (вода, как более тяжёлая, собирается в нижней части приёмника);

3.9 Нагрев колбы прекратить, когда объём воды в приёмнике перестанет увеличиваться в течение 5 минут;

3.10 Если после перегонки в трубке холодильника находятся капли воды, то их сталкивают стеклянной палочкой с резиновым наконечником;

3.11 После охлаждения отсчитать количество воды, собравшейся в нижней части приёмника (если количество воды меньше половины нижнего деления ловушки, то оно считается следами).

Обработка результатов:

1 Определить содержание воды в % от объёма нефтепродукта по формуле:

где  - содержание воды в приёмнике-ловушке, мл;

- количество взятого нефтепродукта, мл.

2 Сделать заключение о возможности использования исследуемых нефтепродуктов по назначению. В качестве справочного материала ниже, в таблице 12.1, приведены сведения о предельно-допустимом содержании воды в нефтепродуктах.

Таблица 12.1 - Предельно-допустимое содержание воды в нефтепродуктах

| Вид нефтепродукта | Топлива автомобильные | Масла моторные и трансмиссионные, свежие | Масла моторные и трансмиссионные, работавшие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Карбюраторных двигателей | Дизельных двигателей |
| Содержание воды, %, следы | Не допускается | Следы | 0,5 | 0,3 |

Контрольные вопросы:

1 В каком виде вода может содержаться в нефтепродуктах?

2 К каким последствиям приводит повышенное содержание воды в маслах?

3 К каким последствиям приводит повышенное содержание воды в а втомобильных топливах?

4 Какими простейшими методами может быть определено качественное присутствие воды в нефтепродуктах?

5 Каким образом определяется количество воды, содержащейся в нефтепродуктах?

Техника безопасности и противопожарные мероприятия:

1 Заполнение топливом и растворителем колбы следует производить резиновой грушей в вытяжном шкафу;

2 При заполнении посуды топливом вблизи не должны находиться включенные нагревательные приборы и открытый огонь;

3 Посуда с бензином должна быть плотно закрыта резиновой или корковой пробкой;

4 Запрещено устанавливать колбу с нефтепродуктом непосредственно на электроплитку, не используя песчаную базу;

5 При попадании этилированного бензина на кожу необходимо смыть его керосином, затем тёплой водой с мылом;

6 После работы с этилированным бензином необходимо вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом;

7 Во избежание ожогов при выполнении работы не следует трогать горячие детали установки - колбу, место соединения колбы с приёмником - ловушкой, нагревательный элемент;

8 При слабых ожогах подставить обожженный участок кожи под холодную струю воды;

9 Запрещается в лаборатории передвигаться с открытым огнём и курить.

# 13 Лабораторная работа № 13

Определение жёсткости воды, используемой для технических нужд

Цель работы: освоить методику определения жесткости воды, используемой в системе охлаждения двигателя, а также ознакомиться с методами её умягчения.

Задание: Исследовать качество образца воды, определить его общую, временную (карбонатную) и постоянную (некарбонатную) жёсткость. Определить состав, концентрацию и порядок применения реактивов, используемых для предупреждения образования накипи.

Приборы, принадлежности и реактивы:

1 Коническая колба 200-250 мл (2 щт);

2 Мерный цилиндр 100-200 мл;

3 Бюретка с ценой деления 0,1 мм;

4 Раствор метилового оранжевого (0,02 %);

5 Химический штатив;

6 Восковый карандаш;

7 Электроплита;

8 Корковая пробка со вставленной в неё стеклянной трубкой;

9 Беззольный фильтр;

10 Стеклянная воронка;

11 Децинормальный водный раствор соляной кислоты (концентрация 1:10);

12 Образец воды.

Порядок работы:

1 Определение общей жёсткости:

1.1 В коническую колбу мерным цилиндром налить 100 мл исследуемой воды;

1.2 Добавить в исследуемый образец воды 3-4 капли раствора метилового оранжевого;

1.3 В исследуемый образец воды из бюретки осторожно по каплям добавить децинормальный водный раствор соляной кислоты (титрование продолжать до перехода окрашивания раствора из жёлтого цвета в оранжевый);

1.4 По шкале бюретки определить количество израсходованного раствора кислоты (количество израсходованного раствора кислоты в мл является показателем жёсткости воды в мг-экв/л);

2 Определение некарбонатной жёсткости:

2.1 В коническую колбу мерным цилиндром налить 100 мл исследуемой воды;

2.2 Восковым карандашом отметить уровень жидкости в колбе;

2.3 Закрыть колбу корковой пробкой со вставленной в неё

стеклянной трубкой;

2.4 Прокипятить исследуемый образец воды в течении 30 минут на небольшом огне;

2.5 После кипячения колбу с водой охладить;

2.6 Уровень воды пополнить до метки дистиллированной водой;

2.7 Отфильтровать образовавшийся осадок и промыть дистиллированной водой;

2.8 К фильтрату добавить 3-4 капли раствора метилового оранжевого;

2.9 В исследуемый образец воды из бюретки осторожно по каплям добавить децинормальный водный раствор соляной кислоты (титрование продолжать до перехода окрашивания раствора из жёлтого цвета в оранжевый);

2.10 По шкале бюретки определить количество израсходованного раствора кислоты (количество израсходованного раствора кислоты в мл является показателем жёсткости воды в мг-экв/л).

Обработка результатов:

1 Определить карбонатную жёсткость воды, как разницу между общей и некарбонатной жёсткостью;

2 Сделать заключение о возможности использования исследуемой воды в системе охлаждения двигателя;

Вода в зависимости от содержания растворённых в ней солей может быть мягкой, средней жёсткости или жёсткой. Мягкая вода содержит до 3 мг-экв в 1 л, вода средней жёсткости от 3 до 6 и жёсткая - более 6 мг-экв в 1 л. Для уменьшения образования накипи в системе охлаждения предпочтительно применять мягкую воду;

3 Определить концентрацию и порядок применения реактивов, используемых для предупреждения образования накипи для исследуемого образца воды. Для выполнения данного вида работы рекомендуется использовать данные, приведённые в таблице 13.1.

Контрольные вопросы:

1 Перечислите основные требования, предъявляемые к охлаждающим жидкостям?

2 Перечислите основные преимущества и недостатки воды, как охлаждающей жидкости?

3 Назовите основные мероприятия, способствующие уменьшению образования накипи в элементах системы охлаждения при использовании воды, как охлаждающей жидкости?

4 Каким образом может быть удалена накипь из системы охлаждения двигателя?

Таблица 13.1 - Способы предупреждения образования накипи

| Операция | Реактивы и их действие | Порядок применения |
| --- | --- | --- |
| Введение антина- кипинов | Хромпик K2Cr2O7 или нитрат аммония NH4NO3 переводит соли накипи в растворимое состояние | Готовят концентрат: 100 г реактива на 1 л воды. На 1 л среднежесткой воды берут 30—50 мл концентрата; для жесткой 100 - 130 мл. При помутнении воды в системе охлаждения воду меняют |
| Умягчение ; воды | Гексамет (NaPO3)б удерживает соли накипи во взвешенном состоянии . | Добавляют в среднежесткую воду 0,2, а в жесткую — 0,3 -т/л. Периодически удаляют отстой через краники |
| Перегонка | Все растворимые соли остаются в перегонном кубе | Получают воду без солей жесткости (дистиллированную) |
| Кипячение | Соли карбонатной и частично Сульфатной жесткости выпадают в осадок | Воду кипятят 20—30 мин, отстаивают и фильтруют от осадка |
| Обработка химическими реагентами | Кальцинированная сода На2СО3 - 53 мг/л на одну единицу жесткости | Теплую воду перемешиваю с реактивом 20—30 мин, отстаивают и фильтруют от осадка |

Техника безопасности и противопожарные мероприятия:

1 Соблюдать осторожность при приготовлении и использовании титра, т.к. соляная кислота является агрессивным веществом;

2 При попадании на кожу раствора соляной кислоты следует нейтрализовать его раствором пищевой соды, затем промыть поражённый участок кожи тёплой водой с мылом;

3 Во избежании ожогов при выполнении работы не следует трогать горячие детали установки - колбу, место соединения колбы с аппаратом, нагревательный элемент;

4 При слабых ожогах подставить обожженный участок кожи под холодную струю воды.

# Список использованных источников

1 Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы: Учебник для вузов. - М.: Транспорт, 1986. - 279 с.

2 Васильева Л.С. Краткий справочник по автомобильным эксплуатационным материалам. - М.: Транспорт, 1992. - 120 с., табл., библиогр.

3 Виленкин А. В. Масла для шестереночных передач.— М.: Химия, 1982—248 с.

4 Итинская Н. И., Кузнецов Н. А. Топливо, масла и технические жидкости. - М.: Агропромиздат, 1989.—304 с.

5 Итинская Н. И. Лабораторные работы по топливу и смазочным. - М.: Агропромиздат, 1986.—123 с.

6 Колобов М. П. Эксплуатационные материалы для автомобилей и специальных машин.—М.: ДОСААФ, 1987.—,167 с.

7 Колосюк Д. С., Кузнецов Н. В. Автотракторные топлива и смазочные материалы.— Киев: Головное издательство издательского объединения «Вища школа», 1987. - 191 с.

8 Кузнецов А.В., Кульчев М.А. Практикум по топливу и смазочным материалам. -М.: Агропромиздат, 1987. -213 с.

9 Лышко Г. П. Нефтепродукты и технические жидкости.—М.: Агро-промиздат, 1988. - 144 с.

10 Манусаджянц О. И., Смаль Ф. В. Автомобильные эксплуатационные материалы. - М.: Транспорт, 1989. - 271 с.

11 Моисеев А. Ф. Предупреждение образования накипи в автомобильном двигателе. - М.: Транспорт, 1971. - 128 с.

12 Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение: Справочное издание / Под редакцией В. М. Школьникова.— М.: Химия, 1989.—431 с.

13 Химики - автолюбителям: Справ, изд. / Б.Б. Бобович, Г.В. Бровак, Б.М. Бундаков и др. - 2-е изд., испр. - Л.: Химия, 1991. - 320 с., ил.